| Spectrum 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Signal Type | Line | Apparent Concentration | k Ratio | Wt% | Wt% Sigma | Standard Name | Factory Standard | Standardization Date |
| O |  | K series |  |  | 35.87 |  |  |  |  |
| Mg | EDS | K series | 25.03 | 0.15878 | 24.99 | 0.06 | Olivine San Carlos | No | 12/03/2024 08:34:00 |
| Si | EDS | K series | 13.41 | 0.10087 | 15.59 | 0.06 | Diopside | No | 12/03/2024 08:33:49 |
| Ca | EDS | K series | 0.10 | 0.00088 | 0.10 | 0.02 | Diopside | No | 11/03/2024 08:54:52 |
| Mn | EDS | K series | 0.10 | 0.00089 | 0.11 | 0.04 | MnTiO3 | No | 11/03/2024 09:14:36 |
| Fe | EDS | K series | 4.65 | 0.04288 | 5.25 | 0.08 | Fe2O3 | No | 11/03/2024 09:15:16 |
| Ni | EDS | K series | 0.28 | 0.00262 | 0.32 | 0.06 | NiO | No | 11/03/2024 09:15:07 |
| Total |  |  |  |  | 82.23 |  |  |  |  |