# Martian simulant: MMS-1


**Qualitative analysis – Plot:**



**Qualitative analysis – Minerals:**

|  |
| --- |
| **Components** |
| plagioclase |
| k-feldspar |
| hematite |
| pyroxene |
| smectite |
| chlorite |
| quartz |
| amphibole |
| mica |
| calcite |
| dolomite |

**Quantitative analysis – Plot:**



**Quantitative analysis – Minerals:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Components** | **Amount (m%)** |
| plagioclase | 44.8 |
| k-feldspar | 18.6 |
| hematite | 3.5 |
| pyroxene | 5.3 |
| smectite | 17.0 |
| chlorite | 0.4 |
| quartz | 2.6 |
| amphibole | 1.4 |
| mica | 1.5 |
| calcite | 3.7 |
| dolomite | 1.2 |
| amorphous | N.A. |

**Quantitative analysis – Data:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Position (°2θ)** | **Intensity (counts)** |
| 3,00836 | 3799 |
| 3,02506 | 3773 |
| 3,04177 | 3723 |
| 3,05848 | 3700 |
| 3,07519 | 3545 |
| 3,0919 | 3629 |
| 3,1086 | 3611 |
| 3,12531 | 3457 |
| 3,14202 | 3465 |
| 3,15873 | 3258 |
| 3,17543 | 3426 |
| 3,19214 | 3300 |
| 3,20885 | 3259 |
| 3,22556 | 3289 |
| 3,24227 | 3202 |
| 3,25897 | 3272 |
| 3,27568 | 3098 |
| 3,29239 | 3144 |
| 3,3091 | 3010 |
| 3,3258 | 3095 |
| 3,34251 | 2975 |
| 3,35922 | 2961 |
| 3,37593 | 3045 |
| 3,39264 | 3089 |
| 3,40934 | 2891 |
| 3,42605 | 2869 |
| 3,44276 | 2807 |
| 3,45947 | 2775 |
| 3,47618 | 2781 |
| 3,49288 | 2723 |
| 3,50959 | 2763 |
| 3,5263 | 2703 |
| 3,54301 | 2662 |
| 3,55972 | 2615 |
| 3,57642 | 2603 |
| 3,59313 | 2631 |
| 3,60984 | 2689 |
| 3,62655 | 2611 |
| 3,64325 | 2522 |
| 3,65996 | 2432 |
| 3,67667 | 2627 |
| 3,69338 | 2530 |
| 3,71009 | 2459 |
| 3,72679 | 2492 |
| 3,7435 | 2472 |
| 3,76021 | 2397 |
| 3,77692 | 2327 |
| 3,79363 | 2378 |
| 3,81033 | 2369 |
| 3,82704 | 2368 |
| 3,84375 | 2228 |
| 3,86046 | 2316 |
| 3,87716 | 2400 |
| 3,89387 | 2228 |
| 3,91058 | 2339 |
| 3,92729 | 2385 |
| 3,944 | 2132 |
| 3,9607 | 2181 |
| 3,97741 | 2218 |
| 3,99412 | 2213 |
| 4,01083 | 2157 |
| 4,02754 | 2134 |
| 4,04424 | 2133 |
| 4,06095 | 2071 |
| 4,07766 | 2075 |
| 4,09437 | 2100 |
| 4,11107 | 2122 |
| 4,12778 | 2121 |
| 4,14449 | 2108 |
| 4,1612 | 2123 |
| 4,17791 | 2059 |
| 4,19461 | 1986 |
| 4,21132 | 2025 |
| 4,22803 | 2022 |
| 4,24474 | 2072 |
| 4,26145 | 1993 |
| 4,27815 | 2016 |
| 4,29486 | 1987 |
| 4,31157 | 1992 |
| 4,32828 | 1952 |
| 4,34499 | 1993 |
| 4,36169 | 1909 |
| 4,3784 | 1927 |
| 4,39511 | 1855 |
| 4,41182 | 1859 |
| 4,42852 | 1954 |
| 4,44523 | 1852 |
| 4,46194 | 1883 |
| 4,47865 | 1892 |
| 4,49536 | 1893 |
| 4,51206 | 1903 |
| 4,52877 | 1860 |
| 4,54548 | 1867 |
| 4,56219 | 1844 |
| 4,5789 | 1861 |
| 4,5956 | 1865 |
| 4,61231 | 1811 |
| 4,62902 | 1804 |
| 4,64573 | 1771 |
| 4,66243 | 1788 |
| 4,67914 | 1812 |
| 4,69585 | 1868 |
| 4,71256 | 1793 |
| 4,72926 | 1849 |
| 4,74597 | 1780 |
| 4,76268 | 1824 |
| 4,77939 | 1731 |
| 4,7961 | 1801 |
| 4,81281 | 1769 |
| 4,82951 | 1781 |
| 4,84622 | 1764 |
| 4,86293 | 1783 |
| 4,87964 | 1666 |
| 4,89634 | 1708 |
| 4,91305 | 1740 |
| 4,92976 | 1763 |
| 4,94647 | 1694 |
| 4,96318 | 1738 |
| 4,97988 | 1741 |
| 4,99659 | 1761 |
| 5,0133 | 1747 |
| 5,03001 | 1677 |
| 5,04671 | 1735 |
| 5,06342 | 1717 |
| 5,08013 | 1713 |
| 5,09684 | 1675 |
| 5,11355 | 1707 |
| 5,13025 | 1641 |
| 5,14696 | 1662 |
| 5,16367 | 1688 |
| 5,18038 | 1625 |
| 5,19709 | 1661 |
| 5,21379 | 1619 |
| 5,2305 | 1661 |
| 5,24721 | 1686 |
| 5,26392 | 1722 |
| 5,28062 | 1647 |
| 5,29733 | 1719 |
| 5,31404 | 1686 |
| 5,33075 | 1645 |
| 5,34746 | 1682 |
| 5,36416 | 1691 |
| 5,38087 | 1715 |
| 5,39758 | 1730 |
| 5,41429 | 1751 |
| 5,431 | 1625 |
| 5,4477 | 1736 |
| 5,46441 | 1703 |
| 5,48112 | 1801 |
| 5,49783 | 1728 |
| 5,51454 | 1741 |
| 5,53124 | 1736 |
| 5,54795 | 1787 |
| 5,56466 | 1724 |
| 5,58137 | 1723 |
| 5,59807 | 1755 |
| 5,61478 | 1747 |
| 5,63149 | 1705 |
| 5,6482 | 1638 |
| 5,66491 | 1745 |
| 5,68161 | 1714 |
| 5,69832 | 1791 |
| 5,71503 | 1693 |
| 5,73174 | 1708 |
| 5,74845 | 1766 |
| 5,76515 | 1795 |
| 5,78186 | 1753 |
| 5,79857 | 1670 |
| 5,81528 | 1769 |
| 5,83198 | 1738 |
| 5,84869 | 1699 |
| 5,8654 | 1723 |
| 5,88211 | 1858 |
| 5,89882 | 1747 |
| 5,91552 | 1792 |
| 5,93223 | 1774 |
| 5,94894 | 1740 |
| 5,96565 | 1794 |
| 5,98236 | 1800 |
| 5,99906 | 1845 |
| 6,01577 | 1856 |
| 6,03248 | 1779 |
| 6,04919 | 1843 |
| 6,0659 | 1815 |
| 6,0826 | 1929 |
| 6,09931 | 1825 |
| 6,11602 | 1933 |
| 6,13273 | 1868 |
| 6,14943 | 1825 |
| 6,16614 | 1886 |
| 6,18285 | 1943 |
| 6,19956 | 1867 |
| 6,21626 | 1922 |
| 6,23297 | 1888 |
| 6,24968 | 1898 |
| 6,26639 | 1895 |
| 6,2831 | 1990 |
| 6,29981 | 1956 |
| 6,31651 | 1896 |
| 6,33322 | 1973 |
| 6,34993 | 1945 |
| 6,36664 | 1986 |
| 6,38334 | 1927 |
| 6,40005 | 2148 |
| 6,41676 | 1933 |
| 6,43347 | 2022 |
| 6,45017 | 2074 |
| 6,46688 | 2059 |
| 6,48359 | 1981 |
| 6,5003 | 2059 |
| 6,51701 | 2140 |
| 6,53371 | 2063 |
| 6,55042 | 2072 |
| 6,56713 | 2101 |
| 6,58384 | 2054 |
| 6,60055 | 2132 |
| 6,61725 | 2125 |
| 6,63396 | 2048 |
| 6,65067 | 2045 |
| 6,66738 | 2029 |
| 6,68408 | 2138 |
| 6,70079 | 2107 |
| 6,7175 | 2097 |
| 6,73421 | 2024 |
| 6,75092 | 2048 |
| 6,76762 | 2081 |
| 6,78433 | 2031 |
| 6,80104 | 2086 |
| 6,81775 | 2051 |
| 6,83446 | 1976 |
| 6,85116 | 2040 |
| 6,86787 | 1998 |
| 6,88458 | 1908 |
| 6,90129 | 2020 |
| 6,918 | 1933 |
| 6,9347 | 1868 |
| 6,95141 | 1899 |
| 6,96812 | 1919 |
| 6,98483 | 1855 |
| 7,00153 | 1741 |
| 7,01824 | 1850 |
| 7,03495 | 1877 |
| 7,05166 | 1813 |
| 7,06837 | 1762 |
| 7,08507 | 1768 |
| 7,10178 | 1740 |
| 7,11849 | 1705 |
| 7,1352 | 1662 |
| 7,15191 | 1739 |
| 7,16861 | 1562 |
| 7,18532 | 1670 |
| 7,20203 | 1534 |
| 7,21874 | 1630 |
| 7,23545 | 1610 |
| 7,25215 | 1554 |
| 7,26886 | 1610 |
| 7,28557 | 1534 |
| 7,30228 | 1505 |
| 7,31898 | 1469 |
| 7,33569 | 1451 |
| 7,3524 | 1424 |
| 7,36911 | 1513 |
| 7,38582 | 1323 |
| 7,40252 | 1414 |
| 7,41923 | 1433 |
| 7,43594 | 1282 |
| 7,45265 | 1405 |
| 7,46936 | 1321 |
| 7,48606 | 1339 |
| 7,50277 | 1311 |
| 7,51948 | 1330 |
| 7,53619 | 1280 |
| 7,55289 | 1305 |
| 7,5696 | 1299 |
| 7,58631 | 1314 |
| 7,60302 | 1244 |
| 7,61973 | 1234 |
| 7,63643 | 1167 |
| 7,65314 | 1221 |
| 7,66985 | 1226 |
| 7,68656 | 1192 |
| 7,70327 | 1189 |
| 7,71997 | 1164 |
| 7,73668 | 1177 |
| 7,75339 | 1077 |
| 7,7701 | 1116 |
| 7,7868 | 1179 |
| 7,80351 | 1140 |
| 7,82022 | 1124 |
| 7,83693 | 1092 |
| 7,85364 | 1127 |
| 7,87034 | 1057 |
| 7,88705 | 1086 |
| 7,90376 | 1066 |
| 7,92047 | 1029 |
| 7,93717 | 1038 |
| 7,95388 | 1033 |
| 7,97059 | 1028 |
| 7,9873 | 1040 |
| 8,00401 | 1002 |
| 8,02071 | 1016 |
| 8,03742 | 1023 |
| 8,05413 | 1028 |
| 8,07084 | 981 |
| 8,08755 | 1061 |
| 8,10425 | 1015 |
| 8,12096 | 978 |
| 8,13767 | 988 |
| 8,15438 | 954 |
| 8,17108 | 996 |
| 8,18779 | 994 |
| 8,2045 | 998 |
| 8,22121 | 945 |
| 8,23792 | 990 |
| 8,25463 | 925 |
| 8,27133 | 917 |
| 8,28804 | 940 |
| 8,30475 | 957 |
| 8,32146 | 940 |
| 8,33816 | 907 |
| 8,35487 | 925 |
| 8,37158 | 889 |
| 8,38829 | 889 |
| 8,40499 | 891 |
| 8,4217 | 897 |
| 8,43841 | 875 |
| 8,45512 | 856 |
| 8,47183 | 896 |
| 8,48854 | 862 |
| 8,50524 | 843 |
| 8,52195 | 847 |
| 8,53866 | 885 |
| 8,55537 | 841 |
| 8,57207 | 799 |
| 8,58878 | 859 |
| 8,60549 | 853 |
| 8,6222 | 804 |
| 8,6389 | 783 |
| 8,65561 | 859 |
| 8,67232 | 847 |
| 8,68903 | 789 |
| 8,70574 | 830 |
| 8,72245 | 810 |
| 8,73915 | 814 |
| 8,75586 | 799 |
| 8,77257 | 796 |
| 8,78928 | 803 |
| 8,80598 | 777 |
| 8,82269 | 849 |
| 8,8394 | 742 |
| 8,85611 | 778 |
| 8,87281 | 757 |
| 8,88952 | 775 |
| 8,90623 | 772 |
| 8,92294 | 752 |
| 8,93965 | 759 |
| 8,95636 | 739 |
| 8,97306 | 743 |
| 8,98977 | 781 |
| 9,00648 | 757 |
| 9,02319 | 719 |
| 9,03989 | 765 |
| 9,0566 | 775 |
| 9,07331 | 756 |
| 9,09002 | 737 |
| 9,10673 | 762 |
| 9,12343 | 733 |
| 9,14014 | 774 |
| 9,15685 | 734 |
| 9,17356 | 723 |
| 9,19027 | 765 |
| 9,20697 | 792 |
| 9,22368 | 687 |
| 9,24039 | 789 |
| 9,2571 | 711 |
| 9,2738 | 773 |
| 9,29051 | 750 |
| 9,30722 | 746 |
| 9,32393 | 694 |
| 9,34064 | 737 |
| 9,35734 | 670 |
| 9,37405 | 697 |
| 9,39076 | 713 |
| 9,40747 | 731 |
| 9,42418 | 757 |
| 9,44088 | 687 |
| 9,45759 | 725 |
| 9,4743 | 756 |
| 9,49101 | 672 |
| 9,50771 | 699 |
| 9,52442 | 654 |
| 9,54113 | 692 |
| 9,55784 | 663 |
| 9,57455 | 687 |
| 9,59125 | 662 |
| 9,60796 | 714 |
| 9,62467 | 693 |
| 9,64138 | 730 |
| 9,65808 | 679 |
| 9,67479 | 663 |
| 9,6915 | 684 |
| 9,70821 | 640 |
| 9,72492 | 678 |
| 9,74162 | 701 |
| 9,75833 | 608 |
| 9,77504 | 672 |
| 9,79175 | 619 |
| 9,80846 | 692 |
| 9,82516 | 674 |
| 9,84187 | 662 |
| 9,85858 | 705 |
| 9,87529 | 672 |
| 9,89199 | 687 |
| 9,9087 | 670 |
| 9,92541 | 669 |
| 9,94212 | 606 |
| 9,95883 | 663 |
| 9,97553 | 660 |
| 9,99224 | 630 |
| 10,00895 | 639 |
| 10,02566 | 712 |
| 10,04237 | 614 |
| 10,05907 | 676 |
| 10,07578 | 615 |
| 10,09249 | 677 |
| 10,1092 | 653 |
| 10,1259 | 668 |
| 10,14261 | 636 |
| 10,15932 | 622 |
| 10,17603 | 626 |
| 10,19274 | 653 |
| 10,20944 | 666 |
| 10,22615 | 651 |
| 10,24286 | 673 |
| 10,25957 | 661 |
| 10,27628 | 705 |
| 10,29298 | 699 |
| 10,30969 | 656 |
| 10,3264 | 657 |
| 10,34311 | 656 |
| 10,35981 | 633 |
| 10,37652 | 678 |
| 10,39323 | 627 |
| 10,40994 | 626 |
| 10,42665 | 543 |
| 10,44336 | 638 |
| 10,46006 | 605 |
| 10,47677 | 632 |
| 10,49348 | 635 |
| 10,51019 | 597 |
| 10,52689 | 588 |
| 10,5436 | 546 |
| 10,56031 | 601 |
| 10,57702 | 616 |
| 10,59372 | 613 |
| 10,61043 | 571 |
| 10,62714 | 608 |
| 10,64385 | 533 |
| 10,66056 | 580 |
| 10,67727 | 570 |
| 10,69397 | 599 |
| 10,71068 | 575 |
| 10,72739 | 588 |
| 10,7441 | 592 |
| 10,7608 | 511 |
| 10,77751 | 567 |
| 10,79422 | 533 |
| 10,81093 | 552 |
| 10,82764 | 604 |
| 10,84434 | 547 |
| 10,86105 | 563 |
| 10,87776 | 574 |
| 10,89447 | 566 |
| 10,91118 | 561 |
| 10,92788 | 525 |
| 10,94459 | 608 |
| 10,9613 | 522 |
| 10,97801 | 543 |
| 10,99471 | 584 |
| 11,01142 | 543 |
| 11,02813 | 521 |
| 11,04484 | 574 |
| 11,06155 | 578 |
| 11,07825 | 527 |
| 11,09496 | 564 |
| 11,11167 | 604 |
| 11,12838 | 507 |
| 11,14509 | 524 |
| 11,16179 | 507 |
| 11,1785 | 556 |
| 11,19521 | 524 |
| 11,21192 | 588 |
| 11,22862 | 531 |
| 11,24533 | 513 |
| 11,26204 | 542 |
| 11,27875 | 590 |
| 11,29546 | 542 |
| 11,31216 | 553 |
| 11,32887 | 541 |
| 11,34558 | 577 |
| 11,36229 | 553 |
| 11,379 | 531 |
| 11,3957 | 561 |
| 11,41241 | 597 |
| 11,42912 | 538 |
| 11,44583 | 530 |
| 11,46253 | 539 |
| 11,47924 | 576 |
| 11,49595 | 523 |
| 11,51266 | 528 |
| 11,52937 | 552 |
| 11,54607 | 523 |
| 11,56278 | 533 |
| 11,57949 | 526 |
| 11,5962 | 525 |
| 11,61291 | 499 |
| 11,62961 | 524 |
| 11,64632 | 515 |
| 11,66303 | 520 |
| 11,67974 | 469 |
| 11,69644 | 504 |
| 11,71315 | 537 |
| 11,72986 | 511 |
| 11,74657 | 529 |
| 11,76328 | 533 |
| 11,77998 | 493 |
| 11,79669 | 527 |
| 11,8134 | 516 |
| 11,83011 | 528 |
| 11,84681 | 509 |
| 11,86352 | 504 |
| 11,88023 | 499 |
| 11,89694 | 510 |
| 11,91365 | 504 |
| 11,93035 | 512 |
| 11,94706 | 503 |
| 11,96377 | 477 |
| 11,98048 | 507 |
| 11,99719 | 499 |
| 12,01389 | 523 |
| 12,0306 | 523 |
| 12,04731 | 496 |
| 12,06402 | 545 |
| 12,08072 | 505 |
| 12,09743 | 485 |
| 12,11414 | 510 |
| 12,13085 | 522 |
| 12,14756 | 548 |
| 12,16426 | 569 |
| 12,18097 | 640 |
| 12,19768 | 616 |
| 12,21439 | 585 |
| 12,2311 | 552 |
| 12,2478 | 496 |
| 12,26451 | 511 |
| 12,28122 | 494 |
| 12,29793 | 403 |
| 12,31464 | 474 |
| 12,33134 | 446 |
| 12,34805 | 476 |
| 12,36476 | 474 |
| 12,38147 | 481 |
| 12,39817 | 454 |
| 12,41488 | 504 |
| 12,43159 | 522 |
| 12,4483 | 513 |
| 12,46501 | 466 |
| 12,48171 | 465 |
| 12,49842 | 481 |
| 12,51513 | 470 |
| 12,53184 | 442 |
| 12,54855 | 446 |
| 12,56525 | 468 |
| 12,58196 | 476 |
| 12,59867 | 479 |
| 12,61538 | 465 |
| 12,63209 | 463 |
| 12,64879 | 464 |
| 12,6655 | 476 |
| 12,68221 | 483 |
| 12,69892 | 513 |
| 12,71562 | 425 |
| 12,73233 | 472 |
| 12,74904 | 438 |
| 12,76575 | 487 |
| 12,78246 | 480 |
| 12,79916 | 470 |
| 12,81587 | 481 |
| 12,83258 | 476 |
| 12,84929 | 444 |
| 12,866 | 464 |
| 12,8827 | 423 |
| 12,89941 | 434 |
| 12,91612 | 407 |
| 12,93283 | 459 |
| 12,94953 | 432 |
| 12,96624 | 457 |
| 12,98295 | 433 |
| 12,99966 | 447 |
| 13,01637 | 469 |
| 13,03307 | 417 |
| 13,04978 | 399 |
| 13,06649 | 436 |
| 13,0832 | 428 |
| 13,09991 | 429 |
| 13,11661 | 477 |
| 13,13332 | 415 |
| 13,15003 | 426 |
| 13,16674 | 425 |
| 13,18344 | 454 |
| 13,20015 | 425 |
| 13,21686 | 463 |
| 13,23357 | 446 |
| 13,25028 | 413 |
| 13,26698 | 411 |
| 13,28369 | 444 |
| 13,3004 | 386 |
| 13,31711 | 411 |
| 13,33382 | 427 |
| 13,35052 | 448 |
| 13,36723 | 452 |
| 13,38394 | 396 |
| 13,40065 | 381 |
| 13,41735 | 434 |
| 13,43406 | 429 |
| 13,45077 | 386 |
| 13,46748 | 405 |
| 13,48419 | 441 |
| 13,50089 | 389 |
| 13,5176 | 416 |
| 13,53431 | 421 |
| 13,55102 | 393 |
| 13,56772 | 436 |
| 13,58443 | 437 |
| 13,60114 | 403 |
| 13,61785 | 394 |
| 13,63456 | 448 |
| 13,65126 | 390 |
| 13,66797 | 394 |
| 13,68468 | 406 |
| 13,70139 | 415 |
| 13,7181 | 449 |
| 13,7348 | 425 |
| 13,75151 | 438 |
| 13,76822 | 367 |
| 13,78493 | 458 |
| 13,80163 | 410 |
| 13,81834 | 450 |
| 13,83505 | 423 |
| 13,85176 | 419 |
| 13,86847 | 458 |
| 13,88517 | 394 |
| 13,90188 | 428 |
| 13,91859 | 410 |
| 13,9353 | 421 |
| 13,95201 | 423 |
| 13,96871 | 421 |
| 13,98542 | 390 |
| 14,00213 | 409 |
| 14,01884 | 420 |
| 14,03555 | 402 |
| 14,05225 | 441 |
| 14,06896 | 395 |
| 14,08567 | 403 |
| 14,10238 | 448 |
| 14,11908 | 416 |
| 14,13579 | 441 |
| 14,1525 | 387 |
| 14,16921 | 407 |
| 14,18592 | 404 |
| 14,20262 | 447 |
| 14,21933 | 404 |
| 14,23604 | 425 |
| 14,25275 | 373 |
| 14,26946 | 387 |
| 14,28616 | 416 |
| 14,30287 | 449 |
| 14,31958 | 443 |
| 14,33629 | 451 |
| 14,35299 | 420 |
| 14,3697 | 454 |
| 14,38641 | 383 |
| 14,40312 | 426 |
| 14,41983 | 453 |
| 14,43653 | 462 |
| 14,45324 | 432 |
| 14,46995 | 421 |
| 14,48666 | 420 |
| 14,50337 | 419 |
| 14,52007 | 457 |
| 14,53678 | 414 |
| 14,55349 | 449 |
| 14,5702 | 404 |
| 14,5869 | 395 |
| 14,60361 | 390 |
| 14,62032 | 422 |
| 14,63703 | 411 |
| 14,65374 | 400 |
| 14,67044 | 400 |
| 14,68715 | 380 |
| 14,70386 | 381 |
| 14,72057 | 404 |
| 14,73728 | 405 |
| 14,75398 | 364 |
| 14,77069 | 383 |
| 14,7874 | 433 |
| 14,80411 | 403 |
| 14,82082 | 382 |
| 14,83752 | 400 |
| 14,85423 | 412 |
| 14,87094 | 373 |
| 14,88765 | 368 |
| 14,90435 | 395 |
| 14,92106 | 398 |
| 14,93777 | 390 |
| 14,95448 | 349 |
| 14,97119 | 400 |
| 14,98789 | 386 |
| 15,0046 | 369 |
| 15,02131 | 387 |
| 15,03802 | 398 |
| 15,05472 | 353 |
| 15,07143 | 397 |
| 15,08814 | 374 |
| 15,10485 | 376 |
| 15,12156 | 356 |
| 15,13826 | 385 |
| 15,15497 | 412 |
| 15,17168 | 391 |
| 15,18839 | 401 |
| 15,2051 | 395 |
| 15,2218 | 399 |
| 15,23851 | 390 |
| 15,25522 | 365 |
| 15,27193 | 398 |
| 15,28863 | 373 |
| 15,30534 | 380 |
| 15,32205 | 406 |
| 15,33876 | 394 |
| 15,35547 | 380 |
| 15,37217 | 386 |
| 15,38888 | 374 |
| 15,40559 | 382 |
| 15,4223 | 422 |
| 15,43901 | 407 |
| 15,45571 | 417 |
| 15,47242 | 433 |
| 15,48913 | 414 |
| 15,50584 | 415 |
| 15,52254 | 443 |
| 15,53925 | 461 |
| 15,55596 | 448 |
| 15,57267 | 454 |
| 15,58938 | 450 |
| 15,60608 | 452 |
| 15,62279 | 463 |
| 15,6395 | 503 |
| 15,65621 | 459 |
| 15,67292 | 497 |
| 15,68962 | 494 |
| 15,70633 | 511 |
| 15,72304 | 509 |
| 15,73975 | 545 |
| 15,75646 | 580 |
| 15,77316 | 602 |
| 15,78987 | 656 |
| 15,80658 | 656 |
| 15,82329 | 666 |
| 15,83999 | 746 |
| 15,8567 | 702 |
| 15,87341 | 712 |
| 15,89012 | 716 |
| 15,90683 | 724 |
| 15,92353 | 750 |
| 15,94024 | 774 |
| 15,95695 | 760 |
| 15,97366 | 751 |
| 15,99037 | 741 |
| 16,00707 | 747 |
| 16,02378 | 715 |
| 16,04049 | 690 |
| 16,0572 | 695 |
| 16,0739 | 639 |
| 16,09061 | 638 |
| 16,10732 | 553 |
| 16,12403 | 615 |
| 16,14074 | 599 |
| 16,15744 | 559 |
| 16,17415 | 564 |
| 16,19086 | 570 |
| 16,20757 | 528 |
| 16,22427 | 492 |
| 16,24098 | 509 |
| 16,25769 | 490 |
| 16,2744 | 476 |
| 16,29111 | 474 |
| 16,30781 | 468 |
| 16,32452 | 443 |
| 16,34123 | 415 |
| 16,35794 | 411 |
| 16,37465 | 349 |
| 16,39135 | 384 |
| 16,40806 | 427 |
| 16,42477 | 386 |
| 16,44148 | 351 |
| 16,45819 | 393 |
| 16,47489 | 396 |
| 16,4916 | 354 |
| 16,50831 | 362 |
| 16,52502 | 378 |
| 16,54172 | 387 |
| 16,55843 | 374 |
| 16,57514 | 368 |
| 16,59185 | 362 |
| 16,60856 | 355 |
| 16,62526 | 356 |
| 16,64197 | 384 |
| 16,65868 | 375 |
| 16,67539 | 354 |
| 16,69209 | 362 |
| 16,7088 | 379 |
| 16,72551 | 358 |
| 16,74222 | 357 |
| 16,75893 | 387 |
| 16,77563 | 352 |
| 16,79234 | 348 |
| 16,80905 | 364 |
| 16,82576 | 346 |
| 16,84247 | 341 |
| 16,85917 | 393 |
| 16,87588 | 350 |
| 16,89259 | 320 |
| 16,9093 | 349 |
| 16,92601 | 367 |
| 16,94271 | 330 |
| 16,95942 | 351 |
| 16,97613 | 348 |
| 16,99284 | 375 |
| 17,00954 | 322 |
| 17,02625 | 344 |
| 17,04296 | 387 |
| 17,05967 | 342 |
| 17,07638 | 323 |
| 17,09308 | 353 |
| 17,10979 | 384 |
| 17,1265 | 341 |
| 17,14321 | 339 |
| 17,15992 | 367 |
| 17,17662 | 353 |
| 17,19333 | 344 |
| 17,21004 | 344 |
| 17,22675 | 344 |
| 17,24346 | 367 |
| 17,26016 | 351 |
| 17,27687 | 340 |
| 17,29358 | 356 |
| 17,31029 | 346 |
| 17,32699 | 351 |
| 17,3437 | 387 |
| 17,36041 | 343 |
| 17,37712 | 365 |
| 17,39383 | 333 |
| 17,41053 | 373 |
| 17,42724 | 363 |
| 17,44395 | 404 |
| 17,46066 | 379 |
| 17,47736 | 398 |
| 17,49407 | 429 |
| 17,51078 | 472 |
| 17,52749 | 428 |
| 17,5442 | 436 |
| 17,5609 | 434 |
| 17,57761 | 440 |
| 17,59432 | 512 |
| 17,61103 | 466 |
| 17,62774 | 454 |
| 17,64444 | 456 |
| 17,66115 | 433 |
| 17,67786 | 462 |
| 17,69457 | 474 |
| 17,71128 | 401 |
| 17,72798 | 371 |
| 17,74469 | 346 |
| 17,7614 | 369 |
| 17,77811 | 415 |
| 17,79481 | 340 |
| 17,81152 | 372 |
| 17,82823 | 359 |
| 17,84494 | 380 |
| 17,86165 | 338 |
| 17,87835 | 350 |
| 17,89506 | 368 |
| 17,91177 | 405 |
| 17,92848 | 339 |
| 17,94518 | 353 |
| 17,96189 | 339 |
| 17,9786 | 390 |
| 17,99531 | 325 |
| 18,01202 | 341 |
| 18,02872 | 359 |
| 18,04543 | 321 |
| 18,06214 | 385 |
| 18,07885 | 360 |
| 18,09556 | 369 |
| 18,11226 | 374 |
| 18,12897 | 368 |
| 18,14568 | 360 |
| 18,16239 | 370 |
| 18,1791 | 406 |
| 18,1958 | 364 |
| 18,21251 | 350 |
| 18,22922 | 405 |
| 18,24593 | 388 |
| 18,26263 | 368 |
| 18,27934 | 369 |
| 18,29605 | 374 |
| 18,31276 | 365 |
| 18,32947 | 362 |
| 18,34617 | 334 |
| 18,36288 | 321 |
| 18,37959 | 349 |
| 18,3963 | 335 |
| 18,413 | 333 |
| 18,42971 | 317 |
| 18,44642 | 309 |
| 18,46313 | 315 |
| 18,47984 | 346 |
| 18,49654 | 315 |
| 18,51325 | 355 |
| 18,52996 | 337 |
| 18,54667 | 328 |
| 18,56338 | 321 |
| 18,58008 | 359 |
| 18,59679 | 348 |
| 18,6135 | 312 |
| 18,63021 | 339 |
| 18,64692 | 340 |
| 18,66362 | 310 |
| 18,68033 | 344 |
| 18,69704 | 332 |
| 18,71375 | 321 |
| 18,73045 | 318 |
| 18,74716 | 334 |
| 18,76387 | 334 |
| 18,78058 | 323 |
| 18,79729 | 306 |
| 18,81399 | 306 |
| 18,8307 | 310 |
| 18,84741 | 342 |
| 18,86412 | 318 |
| 18,88083 | 335 |
| 18,89753 | 318 |
| 18,91424 | 338 |
| 18,93095 | 328 |
| 18,94766 | 342 |
| 18,96436 | 323 |
| 18,98107 | 340 |
| 18,99778 | 289 |
| 19,01449 | 347 |
| 19,0312 | 333 |
| 19,0479 | 322 |
| 19,06461 | 321 |
| 19,08132 | 354 |
| 19,09803 | 315 |
| 19,11474 | 305 |
| 19,13144 | 317 |
| 19,14815 | 357 |
| 19,16486 | 328 |
| 19,18157 | 301 |
| 19,19827 | 333 |
| 19,21498 | 369 |
| 19,23169 | 306 |
| 19,2484 | 322 |
| 19,26511 | 317 |
| 19,28181 | 323 |
| 19,29852 | 338 |
| 19,31523 | 337 |
| 19,33194 | 324 |
| 19,34865 | 313 |
| 19,36535 | 318 |
| 19,38206 | 311 |
| 19,39877 | 344 |
| 19,41548 | 325 |
| 19,43219 | 337 |
| 19,44889 | 328 |
| 19,4656 | 348 |
| 19,48231 | 308 |
| 19,49902 | 351 |
| 19,51572 | 332 |
| 19,53243 | 317 |
| 19,54914 | 312 |
| 19,56585 | 335 |
| 19,58255 | 338 |
| 19,59926 | 360 |
| 19,61597 | 299 |
| 19,63268 | 394 |
| 19,64939 | 321 |
| 19,66609 | 309 |
| 19,6828 | 348 |
| 19,69951 | 342 |
| 19,71622 | 348 |
| 19,73293 | 349 |
| 19,74963 | 304 |
| 19,76634 | 370 |
| 19,78305 | 339 |
| 19,79976 | 320 |
| 19,81647 | 353 |
| 19,83317 | 301 |
| 19,84988 | 344 |
| 19,86659 | 343 |
| 19,8833 | 352 |
| 19,90001 | 326 |
| 19,91671 | 347 |
| 19,93342 | 311 |
| 19,95013 | 343 |
| 19,96684 | 344 |
| 19,98354 | 369 |
| 20,00025 | 339 |
| 20,01696 | 354 |
| 20,03367 | 341 |
| 20,05038 | 364 |
| 20,06708 | 348 |
| 20,08379 | 359 |
| 20,1005 | 354 |
| 20,11721 | 302 |
| 20,13391 | 336 |
| 20,15062 | 325 |
| 20,16733 | 385 |
| 20,18404 | 371 |
| 20,20075 | 324 |
| 20,21745 | 322 |
| 20,23416 | 291 |
| 20,25087 | 319 |
| 20,26758 | 308 |
| 20,28429 | 353 |
| 20,30099 | 350 |
| 20,3177 | 325 |
| 20,33441 | 337 |
| 20,35112 | 317 |
| 20,36783 | 295 |
| 20,38453 | 350 |
| 20,40124 | 356 |
| 20,41795 | 323 |
| 20,43466 | 336 |
| 20,45136 | 346 |
| 20,46807 | 343 |
| 20,48478 | 309 |
| 20,50149 | 332 |
| 20,5182 | 327 |
| 20,5349 | 335 |
| 20,55161 | 325 |
| 20,56832 | 354 |
| 20,58503 | 348 |
| 20,60174 | 367 |
| 20,61844 | 395 |
| 20,63515 | 333 |
| 20,65186 | 343 |
| 20,66857 | 312 |
| 20,68527 | 354 |
| 20,70198 | 350 |
| 20,71869 | 371 |
| 20,7354 | 348 |
| 20,75211 | 338 |
| 20,76881 | 353 |
| 20,78552 | 352 |
| 20,80223 | 308 |
| 20,81894 | 326 |
| 20,83565 | 327 |
| 20,85235 | 360 |
| 20,86906 | 340 |
| 20,88577 | 340 |
| 20,90248 | 334 |
| 20,91918 | 364 |
| 20,93589 | 327 |
| 20,9526 | 325 |
| 20,96931 | 343 |
| 20,98602 | 321 |
| 21,00272 | 353 |
| 21,01943 | 325 |
| 21,03614 | 318 |
| 21,05285 | 360 |
| 21,06956 | 363 |
| 21,08626 | 308 |
| 21,10297 | 334 |
| 21,11968 | 351 |
| 21,13639 | 302 |
| 21,1531 | 319 |
| 21,1698 | 336 |
| 21,18651 | 338 |
| 21,20322 | 347 |
| 21,21993 | 327 |
| 21,23663 | 335 |
| 21,25334 | 322 |
| 21,27005 | 346 |
| 21,28676 | 315 |
| 21,30346 | 330 |
| 21,32017 | 325 |
| 21,33688 | 350 |
| 21,35359 | 322 |
| 21,3703 | 374 |
| 21,387 | 330 |
| 21,40371 | 324 |
| 21,42042 | 365 |
| 21,43713 | 371 |
| 21,45384 | 310 |
| 21,47054 | 332 |
| 21,48725 | 302 |
| 21,50396 | 304 |
| 21,52067 | 351 |
| 21,53738 | 321 |
| 21,55408 | 315 |
| 21,57079 | 316 |
| 21,5875 | 309 |
| 21,60421 | 334 |
| 21,62092 | 290 |
| 21,63762 | 330 |
| 21,65433 | 313 |
| 21,67104 | 303 |
| 21,68775 | 360 |
| 21,70445 | 334 |
| 21,72116 | 318 |
| 21,73787 | 323 |
| 21,75458 | 316 |
| 21,77128 | 334 |
| 21,78799 | 357 |
| 21,8047 | 350 |
| 21,82141 | 319 |
| 21,83812 | 286 |
| 21,85483 | 360 |
| 21,87153 | 360 |
| 21,88824 | 387 |
| 21,90495 | 366 |
| 21,92166 | 340 |
| 21,93836 | 389 |
| 21,95507 | 379 |
| 21,97178 | 383 |
| 21,98849 | 479 |
| 22,0052 | 469 |
| 22,0219 | 498 |
| 22,03861 | 453 |
| 22,05532 | 451 |
| 22,07203 | 395 |
| 22,08874 | 382 |
| 22,10544 | 414 |
| 22,12215 | 366 |
| 22,13886 | 346 |
| 22,15557 | 360 |
| 22,17227 | 334 |
| 22,18898 | 379 |
| 22,20569 | 354 |
| 22,2224 | 367 |
| 22,23911 | 391 |
| 22,25581 | 385 |
| 22,27252 | 353 |
| 22,28923 | 339 |
| 22,30594 | 372 |
| 22,32265 | 339 |
| 22,33935 | 354 |
| 22,35606 | 386 |
| 22,37277 | 383 |
| 22,38948 | 386 |
| 22,40618 | 414 |
| 22,42289 | 405 |
| 22,4396 | 403 |
| 22,45631 | 406 |
| 22,47302 | 430 |
| 22,48972 | 461 |
| 22,50643 | 450 |
| 22,52314 | 466 |
| 22,53985 | 440 |
| 22,55655 | 488 |
| 22,57326 | 445 |
| 22,58997 | 459 |
| 22,60668 | 452 |
| 22,62339 | 505 |
| 22,64009 | 520 |
| 22,6568 | 498 |
| 22,67351 | 483 |
| 22,69022 | 450 |
| 22,70693 | 452 |
| 22,72363 | 546 |
| 22,74034 | 492 |
| 22,75705 | 524 |
| 22,77376 | 491 |
| 22,79047 | 515 |
| 22,80717 | 520 |
| 22,82388 | 513 |
| 22,84059 | 563 |
| 22,8573 | 524 |
| 22,874 | 532 |
| 22,89071 | 520 |
| 22,90742 | 531 |
| 22,92413 | 503 |
| 22,94084 | 530 |
| 22,95754 | 514 |
| 22,97425 | 521 |
| 22,99096 | 490 |
| 23,00767 | 531 |
| 23,02437 | 530 |
| 23,04108 | 558 |
| 23,05779 | 533 |
| 23,0745 | 550 |
| 23,09121 | 559 |
| 23,10791 | 570 |
| 23,12462 | 541 |
| 23,14133 | 570 |
| 23,15804 | 537 |
| 23,17475 | 547 |
| 23,19145 | 496 |
| 23,20816 | 488 |
| 23,22487 | 554 |
| 23,24158 | 544 |
| 23,25829 | 545 |
| 23,27499 | 554 |
| 23,2917 | 563 |
| 23,30841 | 514 |
| 23,32512 | 539 |
| 23,34183 | 560 |
| 23,35853 | 517 |
| 23,37524 | 558 |
| 23,39195 | 550 |
| 23,40866 | 531 |
| 23,42536 | 568 |
| 23,44207 | 591 |
| 23,45878 | 551 |
| 23,47549 | 541 |
| 23,49219 | 552 |
| 23,5089 | 542 |
| 23,52561 | 562 |
| 23,54232 | 504 |
| 23,55903 | 527 |
| 23,57574 | 538 |
| 23,59244 | 485 |
| 23,60915 | 512 |
| 23,62586 | 523 |
| 23,64257 | 504 |
| 23,65927 | 497 |
| 23,67598 | 487 |
| 23,69269 | 459 |
| 23,7094 | 506 |
| 23,72611 | 496 |
| 23,74281 | 499 |
| 23,75952 | 493 |
| 23,77623 | 498 |
| 23,79294 | 478 |
| 23,80965 | 494 |
| 23,82635 | 468 |
| 23,84306 | 515 |
| 23,85977 | 495 |
| 23,87648 | 555 |
| 23,89318 | 516 |
| 23,90989 | 497 |
| 23,9266 | 500 |
| 23,94331 | 554 |
| 23,96001 | 503 |
| 23,97672 | 550 |
| 23,99343 | 490 |
| 24,01014 | 516 |
| 24,02685 | 519 |
| 24,04356 | 525 |
| 24,06026 | 567 |
| 24,07697 | 530 |
| 24,09368 | 584 |
| 24,11039 | 598 |
| 24,12709 | 589 |
| 24,1438 | 626 |
| 24,16051 | 616 |
| 24,17722 | 690 |
| 24,19393 | 652 |
| 24,21063 | 656 |
| 24,22734 | 760 |
| 24,24405 | 734 |
| 24,26076 | 825 |
| 24,27746 | 909 |
| 24,29417 | 870 |
| 24,31088 | 837 |
| 24,32759 | 763 |
| 24,3443 | 763 |
| 24,361 | 713 |
| 24,37771 | 720 |
| 24,39442 | 687 |
| 24,41113 | 709 |
| 24,42784 | 641 |
| 24,44454 | 762 |
| 24,46125 | 718 |
| 24,47796 | 766 |
| 24,49467 | 766 |
| 24,51138 | 766 |
| 24,52808 | 783 |
| 24,54479 | 794 |
| 24,5615 | 742 |
| 24,57821 | 748 |
| 24,59491 | 750 |
| 24,61162 | 746 |
| 24,62833 | 756 |
| 24,64504 | 745 |
| 24,66175 | 752 |
| 24,67845 | 683 |
| 24,69516 | 681 |
| 24,71187 | 715 |
| 24,72858 | 734 |
| 24,74528 | 682 |
| 24,76199 | 700 |
| 24,7787 | 697 |
| 24,79541 | 665 |
| 24,81212 | 707 |
| 24,82882 | 707 |
| 24,84553 | 673 |
| 24,86224 | 730 |
| 24,87895 | 660 |
| 24,89566 | 710 |
| 24,91236 | 702 |
| 24,92907 | 686 |
| 24,94578 | 733 |
| 24,96249 | 730 |
| 24,9792 | 751 |
| 24,9959 | 791 |
| 25,01261 | 798 |
| 25,02932 | 811 |
| 25,04603 | 838 |
| 25,06273 | 788 |
| 25,07944 | 870 |
| 25,09615 | 856 |
| 25,11286 | 994 |
| 25,12957 | 975 |
| 25,14627 | 966 |
| 25,16298 | 977 |
| 25,17969 | 1053 |
| 25,1964 | 1044 |
| 25,2131 | 1185 |
| 25,22981 | 1141 |
| 25,24652 | 1196 |
| 25,26323 | 1200 |
| 25,27994 | 1296 |
| 25,29664 | 1362 |
| 25,31335 | 1388 |
| 25,33006 | 1438 |
| 25,34677 | 1394 |
| 25,36348 | 1626 |
| 25,38018 | 1656 |
| 25,39689 | 1744 |
| 25,4136 | 1835 |
| 25,43031 | 1873 |
| 25,44702 | 2102 |
| 25,46372 | 2286 |
| 25,48043 | 2447 |
| 25,49714 | 2734 |
| 25,51385 | 2865 |
| 25,53056 | 3196 |
| 25,54726 | 3476 |
| 25,56397 | 3601 |
| 25,58068 | 3731 |
| 25,59739 | 3708 |
| 25,61409 | 3375 |
| 25,6308 | 2922 |
| 25,64751 | 2622 |
| 25,66422 | 2216 |
| 25,68092 | 1972 |
| 25,69763 | 1659 |
| 25,71434 | 1436 |
| 25,73105 | 1246 |
| 25,74776 | 1053 |
| 25,76447 | 1062 |
| 25,78117 | 995 |
| 25,79788 | 902 |
| 25,81459 | 778 |
| 25,8313 | 788 |
| 25,848 | 744 |
| 25,86471 | 693 |
| 25,88142 | 672 |
| 25,89813 | 686 |
| 25,91484 | 674 |
| 25,93154 | 632 |
| 25,94825 | 672 |
| 25,96496 | 607 |
| 25,98167 | 642 |
| 25,99837 | 615 |
| 26,01508 | 573 |
| 26,03179 | 616 |
| 26,0485 | 590 |
| 26,06521 | 591 |
| 26,08191 | 590 |
| 26,09862 | 590 |
| 26,11533 | 517 |
| 26,13204 | 561 |
| 26,14875 | 579 |
| 26,16545 | 597 |
| 26,18216 | 592 |
| 26,19887 | 604 |
| 26,21558 | 591 |
| 26,23229 | 638 |
| 26,24899 | 635 |
| 26,2657 | 614 |
| 26,28241 | 636 |
| 26,29912 | 642 |
| 26,31582 | 661 |
| 26,33253 | 642 |
| 26,34924 | 634 |
| 26,36595 | 656 |
| 26,38266 | 677 |
| 26,39936 | 645 |
| 26,41607 | 609 |
| 26,43278 | 607 |
| 26,44949 | 630 |
| 26,46619 | 676 |
| 26,4829 | 732 |
| 26,49961 | 752 |
| 26,51632 | 727 |
| 26,53303 | 811 |
| 26,54973 | 827 |
| 26,56644 | 890 |
| 26,58315 | 929 |
| 26,59986 | 833 |
| 26,61657 | 855 |
| 26,63327 | 808 |
| 26,64998 | 728 |
| 26,66669 | 707 |
| 26,6834 | 700 |
| 26,70011 | 669 |
| 26,71681 | 598 |
| 26,73352 | 576 |
| 26,75023 | 625 |
| 26,76694 | 606 |
| 26,78364 | 598 |
| 26,80035 | 605 |
| 26,81706 | 648 |
| 26,83377 | 578 |
| 26,85048 | 633 |
| 26,86718 | 636 |
| 26,88389 | 572 |
| 26,9006 | 646 |
| 26,91731 | 567 |
| 26,93401 | 548 |
| 26,95072 | 594 |
| 26,96743 | 532 |
| 26,98414 | 523 |
| 27,00085 | 523 |
| 27,01755 | 530 |
| 27,03426 | 541 |
| 27,05097 | 561 |
| 27,06768 | 507 |
| 27,08439 | 551 |
| 27,10109 | 535 |
| 27,1178 | 600 |
| 27,13451 | 559 |
| 27,15122 | 564 |
| 27,16793 | 573 |
| 27,18463 | 642 |
| 27,20134 | 633 |
| 27,21805 | 681 |
| 27,23476 | 707 |
| 27,25146 | 764 |
| 27,26817 | 839 |
| 27,28488 | 884 |
| 27,30159 | 981 |
| 27,3183 | 1044 |
| 27,335 | 1091 |
| 27,35171 | 1222 |
| 27,36842 | 1340 |
| 27,38513 | 1390 |
| 27,40183 | 1432 |
| 27,41854 | 1495 |
| 27,43525 | 1559 |
| 27,45196 | 1490 |
| 27,46867 | 1628 |
| 27,48537 | 1663 |
| 27,50208 | 1697 |
| 27,51879 | 1793 |
| 27,5355 | 1824 |
| 27,55221 | 1980 |
| 27,56891 | 1993 |
| 27,58562 | 1999 |
| 27,60233 | 2025 |
| 27,61904 | 1942 |
| 27,63575 | 1799 |
| 27,65245 | 1660 |
| 27,66916 | 1425 |
| 27,68587 | 1405 |
| 27,70258 | 1206 |
| 27,71928 | 1163 |
| 27,73599 | 1039 |
| 27,7527 | 901 |
| 27,76941 | 921 |
| 27,78612 | 869 |
| 27,80282 | 865 |
| 27,81953 | 791 |
| 27,83624 | 870 |
| 27,85295 | 786 |
| 27,86966 | 788 |
| 27,88636 | 815 |
| 27,90307 | 744 |
| 27,91978 | 772 |
| 27,93649 | 780 |
| 27,9532 | 732 |
| 27,9699 | 765 |
| 27,98661 | 741 |
| 28,00332 | 788 |
| 28,02003 | 752 |
| 28,03673 | 834 |
| 28,05344 | 787 |
| 28,07015 | 821 |
| 28,08686 | 847 |
| 28,10357 | 802 |
| 28,12027 | 856 |
| 28,13698 | 902 |
| 28,15369 | 773 |
| 28,1704 | 858 |
| 28,1871 | 836 |
| 28,20381 | 774 |
| 28,22052 | 736 |
| 28,23723 | 788 |
| 28,25394 | 744 |
| 28,27064 | 758 |
| 28,28735 | 844 |
| 28,30406 | 770 |
| 28,32077 | 922 |
| 28,33748 | 953 |
| 28,35418 | 987 |
| 28,37089 | 1102 |
| 28,3876 | 1158 |
| 28,40431 | 1282 |
| 28,42102 | 1304 |
| 28,43772 | 1247 |
| 28,45443 | 1191 |
| 28,47114 | 1089 |
| 28,48785 | 1060 |
| 28,50455 | 976 |
| 28,52126 | 886 |
| 28,53797 | 877 |
| 28,55468 | 888 |
| 28,57139 | 811 |
| 28,58809 | 775 |
| 28,6048 | 733 |
| 28,62151 | 595 |
| 28,63822 | 601 |
| 28,65492 | 597 |
| 28,67163 | 529 |
| 28,68834 | 522 |
| 28,70505 | 509 |
| 28,72176 | 501 |
| 28,73846 | 445 |
| 28,75517 | 450 |
| 28,77188 | 440 |
| 28,78859 | 449 |
| 28,8053 | 415 |
| 28,822 | 461 |
| 28,83871 | 416 |
| 28,85542 | 416 |
| 28,87213 | 420 |
| 28,88884 | 386 |
| 28,90554 | 371 |
| 28,92225 | 420 |
| 28,93896 | 415 |
| 28,95567 | 401 |
| 28,97237 | 387 |
| 28,98908 | 418 |
| 29,00579 | 384 |
| 29,0225 | 433 |
| 29,03921 | 391 |
| 29,05591 | 398 |
| 29,07262 | 423 |
| 29,08933 | 397 |
| 29,10604 | 444 |
| 29,12274 | 437 |
| 29,13945 | 422 |
| 29,15616 | 432 |
| 29,17287 | 434 |
| 29,18958 | 414 |
| 29,20628 | 423 |
| 29,22299 | 462 |
| 29,2397 | 435 |
| 29,25641 | 482 |
| 29,27312 | 466 |
| 29,28982 | 470 |
| 29,30653 | 463 |
| 29,32324 | 442 |
| 29,33995 | 434 |
| 29,35666 | 470 |
| 29,37336 | 409 |
| 29,39007 | 464 |
| 29,40678 | 415 |
| 29,42349 | 453 |
| 29,44019 | 462 |
| 29,4569 | 461 |
| 29,47361 | 407 |
| 29,49032 | 466 |
| 29,50703 | 442 |
| 29,52373 | 394 |
| 29,54044 | 434 |
| 29,55715 | 449 |
| 29,57386 | 444 |
| 29,59057 | 412 |
| 29,60727 | 423 |
| 29,62398 | 526 |
| 29,64069 | 478 |
| 29,6574 | 482 |
| 29,6741 | 504 |
| 29,69081 | 516 |
| 29,70752 | 513 |
| 29,72423 | 543 |
| 29,74094 | 542 |
| 29,75764 | 615 |
| 29,77435 | 641 |
| 29,79106 | 724 |
| 29,80777 | 751 |
| 29,82448 | 822 |
| 29,84118 | 875 |
| 29,85789 | 808 |
| 29,8746 | 812 |
| 29,89131 | 828 |
| 29,90801 | 796 |
| 29,92472 | 752 |
| 29,94143 | 846 |
| 29,95814 | 833 |
| 29,97485 | 861 |
| 29,99155 | 818 |
| 30,00826 | 896 |
| 30,02497 | 840 |
| 30,04168 | 774 |
| 30,05839 | 784 |
| 30,07509 | 732 |
| 30,0918 | 729 |
| 30,10851 | 699 |
| 30,12522 | 774 |
| 30,14193 | 619 |
| 30,15863 | 661 |
| 30,17534 | 615 |
| 30,19205 | 620 |
| 30,20876 | 649 |
| 30,22546 | 583 |
| 30,24217 | 560 |
| 30,25888 | 517 |
| 30,27559 | 547 |
| 30,29229 | 529 |
| 30,309 | 482 |
| 30,32571 | 500 |
| 30,34242 | 475 |
| 30,35913 | 521 |
| 30,37583 | 491 |
| 30,39254 | 482 |
| 30,40925 | 504 |
| 30,42596 | 440 |
| 30,44267 | 488 |
| 30,45937 | 515 |
| 30,47608 | 493 |
| 30,49279 | 485 |
| 30,5095 | 476 |
| 30,52621 | 490 |
| 30,54291 | 498 |
| 30,55962 | 511 |
| 30,57633 | 524 |
| 30,59304 | 527 |
| 30,60975 | 594 |
| 30,62645 | 554 |
| 30,64316 | 568 |
| 30,65987 | 576 |
| 30,67658 | 601 |
| 30,69328 | 629 |
| 30,70999 | 708 |
| 30,7267 | 727 |
| 30,74341 | 779 |
| 30,76012 | 869 |
| 30,77682 | 1007 |
| 30,79353 | 962 |
| 30,81024 | 1044 |
| 30,82695 | 961 |
| 30,84365 | 889 |
| 30,86036 | 849 |
| 30,87707 | 819 |
| 30,89378 | 845 |
| 30,91049 | 786 |
| 30,92719 | 860 |
| 30,9439 | 885 |
| 30,96061 | 1033 |
| 30,97732 | 1301 |
| 30,99403 | 1395 |
| 31,01073 | 1692 |
| 31,02744 | 2051 |
| 31,04415 | 2191 |
| 31,06086 | 1904 |
| 31,07757 | 1605 |
| 31,09427 | 1404 |
| 31,11098 | 1388 |
| 31,12769 | 1198 |
| 31,1444 | 884 |
| 31,1611 | 762 |
| 31,17781 | 698 |
| 31,19452 | 687 |
| 31,21123 | 725 |
| 31,22794 | 770 |
| 31,24464 | 778 |
| 31,26135 | 817 |
| 31,27806 | 843 |
| 31,29477 | 807 |
| 31,31148 | 846 |
| 31,32818 | 886 |
| 31,34489 | 990 |
| 31,3616 | 931 |
| 31,37831 | 977 |
| 31,39501 | 970 |
| 31,41172 | 903 |
| 31,42843 | 980 |
| 31,44514 | 950 |
| 31,46185 | 910 |
| 31,47855 | 875 |
| 31,49526 | 902 |
| 31,51197 | 862 |
| 31,52868 | 898 |
| 31,54539 | 887 |
| 31,56209 | 885 |
| 31,5788 | 929 |
| 31,59551 | 878 |
| 31,61222 | 873 |
| 31,62892 | 922 |
| 31,64563 | 934 |
| 31,66234 | 892 |
| 31,67905 | 924 |
| 31,69576 | 975 |
| 31,71246 | 921 |
| 31,72917 | 976 |
| 31,74588 | 986 |
| 31,76259 | 996 |
| 31,7793 | 961 |
| 31,796 | 1057 |
| 31,81271 | 1059 |
| 31,82942 | 1133 |
| 31,84613 | 1113 |
| 31,86283 | 1188 |
| 31,87954 | 1268 |
| 31,89625 | 1313 |
| 31,91296 | 1444 |
| 31,92967 | 1411 |
| 31,94637 | 1386 |
| 31,96308 | 1444 |
| 31,97979 | 1485 |
| 31,9965 | 1644 |
| 32,0132 | 1692 |
| 32,02991 | 1681 |
| 32,04662 | 1788 |
| 32,06333 | 1895 |
| 32,08004 | 2037 |
| 32,09674 | 2050 |
| 32,11345 | 2185 |
| 32,13016 | 2456 |
| 32,14687 | 2523 |
| 32,16358 | 2822 |
| 32,18028 | 3040 |
| 32,19699 | 3311 |
| 32,2137 | 3526 |
| 32,23041 | 3673 |
| 32,24712 | 3749 |
| 32,26382 | 4135 |
| 32,28053 | 4254 |
| 32,29724 | 4875 |
| 32,31395 | 4980 |
| 32,33066 | 5585 |
| 32,34736 | 6325 |
| 32,36407 | 6434 |
| 32,38078 | 6065 |
| 32,39749 | 5714 |
| 32,41419 | 5477 |
| 32,4309 | 5307 |
| 32,44761 | 4889 |
| 32,46432 | 4064 |
| 32,48103 | 3656 |
| 32,49773 | 3321 |
| 32,51444 | 3168 |
| 32,53115 | 3003 |
| 32,54786 | 2867 |
| 32,56457 | 3081 |
| 32,58127 | 3134 |
| 32,59798 | 3274 |
| 32,61469 | 3570 |
| 32,6314 | 3816 |
| 32,6481 | 3965 |
| 32,66481 | 3829 |
| 32,68152 | 3230 |
| 32,69823 | 2760 |
| 32,71493 | 2504 |
| 32,73164 | 2114 |
| 32,74835 | 1954 |
| 32,76506 | 1507 |
| 32,78177 | 1125 |
| 32,79848 | 1067 |
| 32,81518 | 949 |
| 32,83189 | 900 |
| 32,8486 | 867 |
| 32,86531 | 837 |
| 32,88201 | 817 |
| 32,89872 | 787 |
| 32,91543 | 787 |
| 32,93214 | 826 |
| 32,94885 | 763 |
| 32,96555 | 818 |
| 32,98226 | 823 |
| 32,99897 | 828 |
| 33,01568 | 881 |
| 33,03238 | 974 |
| 33,04909 | 990 |
| 33,0658 | 1019 |
| 33,08251 | 1133 |
| 33,09922 | 1260 |
| 33,11592 | 1323 |
| 33,13263 | 1359 |
| 33,14934 | 1270 |
| 33,16605 | 1164 |
| 33,18276 | 1086 |
| 33,19946 | 1034 |
| 33,21617 | 883 |
| 33,23288 | 821 |
| 33,24959 | 674 |
| 33,2663 | 604 |
| 33,283 | 580 |
| 33,29971 | 511 |
| 33,31642 | 538 |
| 33,33313 | 514 |
| 33,34983 | 485 |
| 33,36654 | 494 |
| 33,38325 | 448 |
| 33,39996 | 473 |
| 33,41667 | 457 |
| 33,43337 | 480 |
| 33,45008 | 478 |
| 33,46679 | 478 |
| 33,4835 | 457 |
| 33,50021 | 409 |
| 33,51691 | 406 |
| 33,53362 | 454 |
| 33,55033 | 406 |
| 33,56704 | 419 |
| 33,58374 | 401 |
| 33,60045 | 384 |
| 33,61716 | 409 |
| 33,63387 | 407 |
| 33,65058 | 409 |
| 33,66728 | 413 |
| 33,68399 | 386 |
| 33,7007 | 369 |
| 33,71741 | 414 |
| 33,73412 | 378 |
| 33,75082 | 362 |
| 33,76753 | 388 |
| 33,78424 | 435 |
| 33,80095 | 434 |
| 33,81765 | 441 |
| 33,83436 | 413 |
| 33,85107 | 387 |
| 33,86778 | 387 |
| 33,88449 | 411 |
| 33,90119 | 452 |
| 33,9179 | 397 |
| 33,93461 | 461 |
| 33,95132 | 432 |
| 33,96802 | 413 |
| 33,98473 | 480 |
| 34,00144 | 472 |
| 34,01815 | 435 |
| 34,03486 | 498 |
| 34,05156 | 442 |
| 34,06827 | 491 |
| 34,08498 | 508 |
| 34,10169 | 459 |
| 34,1184 | 537 |
| 34,1351 | 630 |
| 34,15181 | 640 |
| 34,16852 | 696 |
| 34,18523 | 731 |
| 34,20193 | 834 |
| 34,21864 | 890 |
| 34,23535 | 1051 |
| 34,25206 | 1231 |
| 34,26877 | 1390 |
| 34,28547 | 1510 |
| 34,30218 | 1629 |
| 34,31889 | 1706 |
| 34,3356 | 1750 |
| 34,35231 | 1722 |
| 34,36901 | 1531 |
| 34,38572 | 1551 |
| 34,40243 | 1395 |
| 34,41914 | 1323 |
| 34,43585 | 1259 |
| 34,45255 | 1212 |
| 34,46926 | 1080 |
| 34,48597 | 1041 |
| 34,50268 | 1018 |
| 34,51939 | 980 |
| 34,53609 | 1015 |
| 34,5528 | 960 |
| 34,56951 | 922 |
| 34,58622 | 913 |
| 34,60292 | 905 |
| 34,61963 | 886 |
| 34,63634 | 875 |
| 34,65305 | 809 |
| 34,66976 | 923 |
| 34,68646 | 971 |
| 34,70317 | 1035 |
| 34,71988 | 1034 |
| 34,73659 | 1081 |
| 34,7533 | 1112 |
| 34,77 | 1134 |
| 34,78671 | 1080 |
| 34,80342 | 1207 |
| 34,82013 | 1250 |
| 34,83683 | 1283 |
| 34,85354 | 1201 |
| 34,87025 | 1211 |
| 34,88696 | 1137 |
| 34,90366 | 1215 |
| 34,92037 | 1145 |
| 34,93708 | 1133 |
| 34,95379 | 1067 |
| 34,9705 | 1010 |
| 34,98721 | 995 |
| 35,00391 | 980 |
| 35,02062 | 880 |
| 35,03733 | 768 |
| 35,05404 | 780 |
| 35,07074 | 729 |
| 35,08745 | 715 |
| 35,10416 | 687 |
| 35,12087 | 661 |
| 35,13758 | 626 |
| 35,15428 | 679 |
| 35,17099 | 671 |
| 35,1877 | 736 |
| 35,20441 | 734 |
| 35,22111 | 800 |
| 35,23782 | 807 |
| 35,25453 | 906 |
| 35,27124 | 1040 |
| 35,28795 | 1145 |
| 35,30465 | 1274 |
| 35,32136 | 1186 |
| 35,33807 | 1212 |
| 35,35478 | 1078 |
| 35,37149 | 1024 |
| 35,38819 | 1050 |
| 35,4049 | 976 |
| 35,42161 | 913 |
| 35,43832 | 984 |
| 35,45502 | 953 |
| 35,47173 | 1006 |
| 35,48844 | 1053 |
| 35,50515 | 992 |
| 35,52186 | 1011 |
| 35,53856 | 1047 |
| 35,55527 | 1029 |
| 35,57198 | 960 |
| 35,58869 | 897 |
| 35,6054 | 919 |
| 35,6221 | 927 |
| 35,63881 | 861 |
| 35,65552 | 810 |
| 35,67223 | 841 |
| 35,68894 | 859 |
| 35,70564 | 875 |
| 35,72235 | 882 |
| 35,73906 | 907 |
| 35,75577 | 885 |
| 35,77247 | 847 |
| 35,78918 | 845 |
| 35,80589 | 837 |
| 35,8226 | 860 |
| 35,83931 | 885 |
| 35,85601 | 851 |
| 35,87272 | 873 |
| 35,88943 | 865 |
| 35,90614 | 884 |
| 35,92285 | 888 |
| 35,93955 | 842 |
| 35,95626 | 850 |
| 35,97297 | 831 |
| 35,98968 | 866 |
| 36,00638 | 868 |
| 36,02309 | 815 |
| 36,0398 | 857 |
| 36,05651 | 910 |
| 36,07322 | 884 |
| 36,08992 | 932 |
| 36,10663 | 906 |
| 36,12334 | 885 |
| 36,14005 | 918 |
| 36,15675 | 974 |
| 36,17346 | 912 |
| 36,19017 | 903 |
| 36,20688 | 897 |
| 36,22359 | 806 |
| 36,2403 | 796 |
| 36,257 | 790 |
| 36,27371 | 685 |
| 36,29042 | 657 |
| 36,30713 | 637 |
| 36,32383 | 646 |
| 36,34054 | 650 |
| 36,35725 | 617 |
| 36,37396 | 621 |
| 36,39066 | 614 |
| 36,40737 | 595 |
| 36,42408 | 601 |
| 36,44079 | 588 |
| 36,4575 | 619 |
| 36,4742 | 617 |
| 36,49091 | 588 |
| 36,50762 | 626 |
| 36,52433 | 627 |
| 36,54104 | 646 |
| 36,55774 | 697 |
| 36,57445 | 745 |
| 36,59116 | 714 |
| 36,60787 | 789 |
| 36,62458 | 839 |
| 36,64128 | 805 |
| 36,65799 | 925 |
| 36,6747 | 987 |
| 36,69141 | 1095 |
| 36,70811 | 1092 |
| 36,72482 | 1179 |
| 36,74153 | 1141 |
| 36,75824 | 1130 |
| 36,77495 | 1133 |
| 36,79165 | 1121 |
| 36,80836 | 1161 |
| 36,82507 | 1151 |
| 36,84178 | 1199 |
| 36,85849 | 1433 |
| 36,87519 | 1503 |
| 36,8919 | 1651 |
| 36,90861 | 1945 |
| 36,92532 | 2319 |
| 36,94203 | 2820 |
| 36,95873 | 3561 |
| 36,97544 | 4314 |
| 36,99215 | 5430 |
| 37,00886 | 6894 |
| 37,02556 | 8644 |
| 37,04227 | 10234 |
| 37,05898 | 11165 |
| 37,07569 | 11173 |
| 37,0924 | 9962 |
| 37,1091 | 8550 |
| 37,12581 | 7549 |
| 37,14252 | 6861 |
| 37,15923 | 5984 |
| 37,17594 | 4588 |
| 37,19264 | 3425 |
| 37,20935 | 2638 |
| 37,22606 | 1863 |
| 37,24277 | 1563 |
| 37,25947 | 1296 |
| 37,27618 | 1152 |
| 37,29289 | 1019 |
| 37,3096 | 860 |
| 37,32631 | 786 |
| 37,34301 | 727 |
| 37,35972 | 753 |
| 37,37643 | 667 |
| 37,39314 | 673 |
| 37,40984 | 622 |
| 37,42655 | 566 |
| 37,44326 | 571 |
| 37,45997 | 529 |
| 37,47668 | 504 |
| 37,49338 | 525 |
| 37,51009 | 493 |
| 37,5268 | 522 |
| 37,54351 | 530 |
| 37,56022 | 491 |
| 37,57692 | 550 |
| 37,59363 | 485 |
| 37,61034 | 505 |
| 37,62705 | 519 |
| 37,64375 | 528 |
| 37,66046 | 530 |
| 37,67717 | 509 |
| 37,69388 | 514 |
| 37,71059 | 487 |
| 37,72729 | 501 |
| 37,744 | 476 |
| 37,76071 | 491 |
| 37,77742 | 509 |
| 37,79413 | 489 |
| 37,81083 | 515 |
| 37,82754 | 470 |
| 37,84425 | 507 |
| 37,86096 | 459 |
| 37,87767 | 454 |
| 37,89437 | 422 |
| 37,91108 | 431 |
| 37,92779 | 432 |
| 37,9445 | 390 |
| 37,9612 | 374 |
| 37,97791 | 443 |
| 37,99462 | 349 |
| 38,01133 | 385 |
| 38,02804 | 362 |
| 38,04474 | 393 |
| 38,06145 | 420 |
| 38,07816 | 415 |
| 38,09487 | 432 |
| 38,11158 | 423 |
| 38,12828 | 434 |
| 38,14499 | 446 |
| 38,1617 | 389 |
| 38,17841 | 452 |
| 38,19511 | 431 |
| 38,21182 | 418 |
| 38,22853 | 452 |
| 38,24524 | 404 |
| 38,26195 | 445 |
| 38,27865 | 388 |
| 38,29536 | 378 |
| 38,31207 | 396 |
| 38,32878 | 348 |
| 38,34548 | 357 |
| 38,36219 | 322 |
| 38,3789 | 396 |
| 38,39561 | 393 |
| 38,41232 | 372 |
| 38,42903 | 389 |
| 38,44573 | 416 |
| 38,46244 | 436 |
| 38,47915 | 434 |
| 38,49586 | 425 |
| 38,51256 | 493 |
| 38,52927 | 478 |
| 38,54598 | 494 |
| 38,56269 | 540 |
| 38,57939 | 583 |
| 38,5961 | 597 |
| 38,61281 | 679 |
| 38,62952 | 743 |
| 38,64623 | 793 |
| 38,66293 | 876 |
| 38,67964 | 994 |
| 38,69635 | 1066 |
| 38,71306 | 1033 |
| 38,72977 | 983 |
| 38,74647 | 963 |
| 38,76318 | 871 |
| 38,77989 | 771 |
| 38,7966 | 689 |
| 38,81331 | 672 |
| 38,83001 | 604 |
| 38,84672 | 568 |
| 38,86343 | 511 |
| 38,88014 | 438 |
| 38,89684 | 467 |
| 38,91355 | 446 |
| 38,93026 | 402 |
| 38,94697 | 365 |
| 38,96368 | 373 |
| 38,98038 | 421 |
| 38,99709 | 420 |
| 39,0138 | 380 |
| 39,03051 | 380 |
| 39,04722 | 394 |
| 39,06392 | 370 |
| 39,08063 | 365 |
| 39,09734 | 374 |
| 39,11405 | 371 |
| 39,13076 | 366 |
| 39,14746 | 386 |
| 39,16417 | 387 |
| 39,18088 | 381 |
| 39,19759 | 383 |
| 39,21429 | 391 |
| 39,231 | 383 |
| 39,24771 | 435 |
| 39,26442 | 412 |
| 39,28113 | 419 |
| 39,29783 | 451 |
| 39,31454 | 432 |
| 39,33125 | 513 |
| 39,34796 | 536 |
| 39,36467 | 525 |
| 39,38137 | 605 |
| 39,39808 | 580 |
| 39,41479 | 585 |
| 39,4315 | 557 |
| 39,4482 | 524 |
| 39,46491 | 520 |
| 39,48162 | 499 |
| 39,49833 | 477 |
| 39,51504 | 466 |
| 39,53174 | 418 |
| 39,54845 | 423 |
| 39,56516 | 425 |
| 39,58187 | 389 |
| 39,59857 | 401 |
| 39,61528 | 360 |
| 39,63199 | 357 |
| 39,6487 | 394 |
| 39,66541 | 405 |
| 39,68211 | 417 |
| 39,69882 | 442 |
| 39,71553 | 417 |
| 39,73224 | 391 |
| 39,74895 | 434 |
| 39,76565 | 434 |
| 39,78236 | 437 |
| 39,79907 | 469 |
| 39,81578 | 453 |
| 39,83248 | 461 |
| 39,84919 | 477 |
| 39,8659 | 495 |
| 39,88261 | 523 |
| 39,89932 | 582 |
| 39,91602 | 563 |
| 39,93273 | 617 |
| 39,94944 | 669 |
| 39,96615 | 806 |
| 39,98286 | 822 |
| 39,99956 | 910 |
| 40,01627 | 1061 |
| 40,03298 | 1129 |
| 40,04969 | 1408 |
| 40,0664 | 1626 |
| 40,0831 | 2117 |
| 40,09981 | 2598 |
| 40,11652 | 3445 |
| 40,13323 | 4362 |
| 40,14993 | 5924 |
| 40,16664 | 7542 |
| 40,18335 | 8850 |
| 40,20006 | 9271 |
| 40,21677 | 7792 |
| 40,23347 | 6274 |
| 40,25018 | 5373 |
| 40,26689 | 5056 |
| 40,2836 | 4887 |
| 40,30031 | 4106 |
| 40,31701 | 3036 |
| 40,33372 | 2072 |
| 40,35043 | 1573 |
| 40,36714 | 1241 |
| 40,38384 | 1057 |
| 40,40055 | 876 |
| 40,41726 | 849 |
| 40,43397 | 686 |
| 40,45068 | 677 |
| 40,46738 | 789 |
| 40,48409 | 685 |
| 40,5008 | 630 |
| 40,51751 | 694 |
| 40,53422 | 695 |
| 40,55092 | 643 |
| 40,56763 | 646 |
| 40,58434 | 689 |
| 40,60105 | 657 |
| 40,61776 | 665 |
| 40,63446 | 693 |
| 40,65117 | 661 |
| 40,66788 | 735 |
| 40,68459 | 683 |
| 40,70129 | 677 |
| 40,718 | 679 |
| 40,73471 | 662 |
| 40,75142 | 633 |
| 40,76812 | 719 |
| 40,78483 | 682 |
| 40,80154 | 655 |
| 40,81825 | 648 |
| 40,83496 | 639 |
| 40,85166 | 631 |
| 40,86837 | 636 |
| 40,88508 | 588 |
| 40,90179 | 615 |
| 40,9185 | 654 |
| 40,9352 | 627 |
| 40,95191 | 629 |
| 40,96862 | 627 |
| 40,98533 | 649 |
| 41,00203 | 582 |
| 41,01874 | 617 |
| 41,03545 | 648 |
| 41,05216 | 695 |
| 41,06887 | 652 |
| 41,08557 | 648 |
| 41,10228 | 681 |
| 41,11899 | 735 |
| 41,1357 | 708 |
| 41,15241 | 761 |
| 41,16911 | 752 |
| 41,18582 | 767 |
| 41,20253 | 750 |
| 41,21924 | 770 |
| 41,23595 | 839 |
| 41,25265 | 842 |
| 41,26936 | 849 |
| 41,28607 | 881 |
| 41,30278 | 851 |
| 41,31949 | 881 |
| 41,33619 | 923 |
| 41,3529 | 986 |
| 41,36961 | 966 |
| 41,38632 | 1038 |
| 41,40302 | 1022 |
| 41,41973 | 1074 |
| 41,43644 | 1125 |
| 41,45315 | 1206 |
| 41,46986 | 1298 |
| 41,48656 | 1417 |
| 41,50327 | 1427 |
| 41,51998 | 1453 |
| 41,53669 | 1608 |
| 41,5534 | 1614 |
| 41,5701 | 1644 |
| 41,58681 | 1642 |
| 41,60352 | 1652 |
| 41,62023 | 1594 |
| 41,63693 | 1529 |
| 41,65364 | 1475 |
| 41,67035 | 1434 |
| 41,68706 | 1387 |
| 41,70377 | 1332 |
| 41,72047 | 1278 |
| 41,73718 | 1283 |
| 41,75389 | 1164 |
| 41,7706 | 1201 |
| 41,78731 | 1152 |
| 41,80401 | 1212 |
| 41,82072 | 1226 |
| 41,83743 | 1266 |
| 41,85414 | 1270 |
| 41,87084 | 1311 |
| 41,88755 | 1292 |
| 41,90426 | 1252 |
| 41,92097 | 1156 |
| 41,93768 | 1226 |
| 41,95438 | 1160 |
| 41,97109 | 1192 |
| 41,9878 | 1238 |
| 42,00451 | 1247 |
| 42,02121 | 1359 |
| 42,03792 | 1334 |
| 42,05463 | 1465 |
| 42,07134 | 1573 |
| 42,08805 | 1613 |
| 42,10475 | 1706 |
| 42,12146 | 1829 |
| 42,13817 | 2116 |
| 42,15488 | 2239 |
| 42,17159 | 2454 |
| 42,18829 | 2691 |
| 42,205 | 3155 |
| 42,22171 | 3849 |
| 42,23842 | 4621 |
| 42,25513 | 5805 |
| 42,27183 | 7259 |
| 42,28854 | 9171 |
| 42,30525 | 11772 |
| 42,32196 | 14555 |
| 42,33866 | 17304 |
| 42,35537 | 18578 |
| 42,37208 | 18044 |
| 42,38879 | 15620 |
| 42,4055 | 13080 |
| 42,4222 | 11744 |
| 42,43891 | 11185 |
| 42,45562 | 10275 |
| 42,47233 | 8486 |
| 42,48904 | 6575 |
| 42,50574 | 4820 |
| 42,52245 | 3536 |
| 42,53916 | 2729 |
| 42,55587 | 2134 |
| 42,57257 | 1767 |
| 42,58928 | 1541 |
| 42,60599 | 1372 |
| 42,6227 | 1290 |
| 42,63941 | 1163 |
| 42,65611 | 1078 |
| 42,67282 | 1013 |
| 42,68953 | 972 |
| 42,70624 | 962 |
| 42,72295 | 899 |
| 42,73965 | 836 |
| 42,75636 | 851 |
| 42,77307 | 852 |
| 42,78978 | 807 |
| 42,80649 | 742 |
| 42,82319 | 766 |
| 42,8399 | 718 |
| 42,85661 | 646 |
| 42,87332 | 637 |
| 42,89002 | 635 |
| 42,90673 | 647 |
| 42,92344 | 618 |
| 42,94015 | 602 |
| 42,95685 | 587 |
| 42,97356 | 561 |
| 42,99027 | 602 |
| 43,00698 | 532 |
| 43,02369 | 510 |
| 43,04039 | 512 |
| 43,0571 | 524 |
| 43,07381 | 557 |
| 43,09052 | 492 |
| 43,10723 | 505 |
| 43,12393 | 485 |
| 43,14064 | 459 |
| 43,15735 | 437 |
| 43,17406 | 482 |
| 43,19076 | 461 |
| 43,20747 | 495 |
| 43,22418 | 474 |
| 43,24089 | 467 |
| 43,2576 | 457 |
| 43,2743 | 506 |
| 43,29101 | 444 |
| 43,30772 | 507 |
| 43,32443 | 468 |
| 43,34114 | 499 |
| 43,35784 | 510 |
| 43,37455 | 533 |
| 43,39126 | 521 |
| 43,40797 | 556 |
| 43,42468 | 536 |
| 43,44138 | 505 |
| 43,45809 | 507 |
| 43,4748 | 507 |
| 43,49151 | 487 |
| 43,50822 | 490 |
| 43,52492 | 494 |
| 43,54163 | 451 |
| 43,55834 | 472 |
| 43,57505 | 448 |
| 43,59175 | 440 |
| 43,60846 | 404 |
| 43,62517 | 417 |
| 43,64188 | 400 |
| 43,65859 | 396 |
| 43,67529 | 372 |
| 43,692 | 352 |
| 43,70871 | 429 |
| 43,72542 | 427 |
| 43,74213 | 398 |
| 43,75883 | 364 |
| 43,77554 | 337 |
| 43,79225 | 382 |
| 43,80896 | 375 |
| 43,82566 | 362 |
| 43,84237 | 364 |
| 43,85908 | 384 |
| 43,87579 | 350 |
| 43,8925 | 376 |
| 43,9092 | 404 |
| 43,92591 | 375 |
| 43,94262 | 348 |
| 43,95933 | 352 |
| 43,97604 | 402 |
| 43,99274 | 385 |
| 44,00945 | 444 |
| 44,02616 | 407 |
| 44,04287 | 409 |
| 44,05957 | 413 |
| 44,07628 | 443 |
| 44,09299 | 386 |
| 44,1097 | 429 |
| 44,12641 | 423 |
| 44,14311 | 443 |
| 44,15982 | 422 |
| 44,17653 | 453 |
| 44,19324 | 406 |
| 44,20994 | 452 |
| 44,22665 | 457 |
| 44,24336 | 416 |
| 44,26007 | 412 |
| 44,27678 | 415 |
| 44,29348 | 420 |
| 44,31019 | 340 |
| 44,3269 | 372 |
| 44,34361 | 394 |
| 44,36032 | 333 |
| 44,37702 | 360 |
| 44,39373 | 333 |
| 44,41044 | 331 |
| 44,42715 | 317 |
| 44,44385 | 326 |
| 44,46056 | 332 |
| 44,47727 | 331 |
| 44,49398 | 295 |
| 44,51069 | 342 |
| 44,52739 | 289 |
| 44,5441 | 273 |
| 44,56081 | 303 |
| 44,57752 | 272 |
| 44,59423 | 286 |
| 44,61093 | 304 |
| 44,62764 | 295 |
| 44,64435 | 313 |
| 44,66106 | 335 |
| 44,67777 | 335 |
| 44,69447 | 344 |
| 44,71118 | 346 |
| 44,72789 | 323 |
| 44,7446 | 352 |
| 44,7613 | 333 |
| 44,77801 | 328 |
| 44,79472 | 306 |
| 44,81143 | 340 |
| 44,82814 | 296 |
| 44,84484 | 328 |
| 44,86155 | 307 |
| 44,87826 | 317 |
| 44,89497 | 274 |
| 44,91168 | 320 |
| 44,92838 | 273 |
| 44,94509 | 302 |
| 44,9618 | 279 |
| 44,97851 | 313 |
| 44,99522 | 273 |
| 45,01192 | 278 |
| 45,02863 | 295 |
| 45,04534 | 247 |
| 45,06205 | 287 |
| 45,07875 | 280 |
| 45,09546 | 292 |
| 45,11217 | 287 |
| 45,12888 | 273 |
| 45,14558 | 292 |
| 45,16229 | 265 |
| 45,179 | 294 |
| 45,19571 | 277 |
| 45,21242 | 312 |
| 45,22913 | 320 |
| 45,24583 | 302 |
| 45,26254 | 301 |
| 45,27925 | 293 |
| 45,29596 | 302 |
| 45,31266 | 301 |
| 45,32937 | 319 |
| 45,34608 | 315 |
| 45,36279 | 292 |
| 45,37949 | 331 |
| 45,3962 | 308 |
| 45,41291 | 304 |
| 45,42962 | 318 |
| 45,44633 | 302 |
| 45,46303 | 304 |
| 45,47974 | 273 |
| 45,49645 | 292 |
| 45,51316 | 309 |
| 45,52987 | 275 |
| 45,54657 | 346 |
| 45,56328 | 357 |
| 45,57999 | 289 |
| 45,5967 | 331 |
| 45,61341 | 306 |
| 45,63011 | 320 |
| 45,64682 | 315 |
| 45,66353 | 347 |
| 45,68024 | 354 |
| 45,69694 | 342 |
| 45,71365 | 367 |
| 45,73036 | 411 |
| 45,74707 | 383 |
| 45,76378 | 421 |
| 45,78048 | 396 |
| 45,79719 | 353 |
| 45,8139 | 400 |
| 45,83061 | 383 |
| 45,84732 | 378 |
| 45,86402 | 386 |
| 45,88073 | 371 |
| 45,89744 | 403 |
| 45,91415 | 412 |
| 45,93086 | 383 |
| 45,94756 | 406 |
| 45,96427 | 389 |
| 45,98098 | 442 |
| 45,99769 | 438 |
| 46,01439 | 444 |
| 46,0311 | 482 |
| 46,04781 | 481 |
| 46,06452 | 516 |
| 46,08123 | 505 |
| 46,09793 | 537 |
| 46,11464 | 586 |
| 46,13135 | 631 |
| 46,14806 | 552 |
| 46,16477 | 657 |
| 46,18147 | 606 |
| 46,19818 | 547 |
| 46,21489 | 512 |
| 46,2316 | 503 |
| 46,2483 | 466 |
| 46,26501 | 476 |
| 46,28172 | 461 |
| 46,29843 | 412 |
| 46,31514 | 399 |
| 46,33184 | 388 |
| 46,34855 | 351 |
| 46,36526 | 357 |
| 46,38197 | 367 |
| 46,39867 | 372 |
| 46,41538 | 360 |
| 46,43209 | 353 |
| 46,4488 | 315 |
| 46,46551 | 357 |
| 46,48221 | 366 |
| 46,49892 | 334 |
| 46,51563 | 343 |
| 46,53234 | 306 |
| 46,54905 | 307 |
| 46,56575 | 304 |
| 46,58246 | 300 |
| 46,59917 | 285 |
| 46,61588 | 287 |
| 46,63258 | 284 |
| 46,64929 | 308 |
| 46,666 | 294 |
| 46,68271 | 281 |
| 46,69942 | 296 |
| 46,71612 | 285 |
| 46,73283 | 291 |
| 46,74954 | 296 |
| 46,76625 | 295 |
| 46,78296 | 288 |
| 46,79966 | 317 |
| 46,81637 | 294 |
| 46,83308 | 322 |
| 46,84979 | 285 |
| 46,8665 | 296 |
| 46,8832 | 330 |
| 46,89991 | 311 |
| 46,91662 | 315 |
| 46,93333 | 293 |
| 46,95003 | 295 |
| 46,96674 | 311 |
| 46,98345 | 300 |
| 47,00016 | 315 |
| 47,01687 | 312 |
| 47,03357 | 272 |
| 47,05028 | 278 |
| 47,06699 | 281 |
| 47,0837 | 295 |
| 47,10041 | 312 |
| 47,11711 | 319 |
| 47,13382 | 318 |
| 47,15053 | 328 |
| 47,16724 | 324 |
| 47,18395 | 344 |
| 47,20065 | 310 |
| 47,21736 | 305 |
| 47,23407 | 332 |
| 47,25078 | 301 |
| 47,26748 | 303 |
| 47,28419 | 299 |
| 47,3009 | 343 |
| 47,31761 | 309 |
| 47,33431 | 300 |
| 47,35102 | 340 |
| 47,36773 | 348 |
| 47,38444 | 351 |
| 47,40115 | 371 |
| 47,41786 | 366 |
| 47,43456 | 391 |
| 47,45127 | 355 |
| 47,46798 | 405 |
| 47,48469 | 357 |
| 47,50139 | 406 |
| 47,5181 | 375 |
| 47,53481 | 394 |
| 47,55152 | 351 |
| 47,56822 | 357 |
| 47,58493 | 347 |
| 47,60164 | 358 |
| 47,61835 | 382 |
| 47,63506 | 343 |
| 47,65176 | 344 |
| 47,66847 | 374 |
| 47,68518 | 354 |
| 47,70189 | 371 |
| 47,7186 | 403 |
| 47,7353 | 394 |
| 47,75201 | 457 |
| 47,76872 | 437 |
| 47,78543 | 483 |
| 47,80214 | 468 |
| 47,81884 | 507 |
| 47,83555 | 523 |
| 47,85226 | 470 |
| 47,86897 | 474 |
| 47,88567 | 466 |
| 47,90238 | 488 |
| 47,91909 | 431 |
| 47,9358 | 382 |
| 47,95251 | 369 |
| 47,96921 | 399 |
| 47,98592 | 355 |
| 48,00263 | 365 |
| 48,01934 | 376 |
| 48,03605 | 378 |
| 48,05275 | 344 |
| 48,06946 | 336 |
| 48,08617 | 330 |
| 48,10288 | 383 |
| 48,11959 | 342 |
| 48,13629 | 353 |
| 48,153 | 336 |
| 48,16971 | 323 |
| 48,18642 | 359 |
| 48,20312 | 374 |
| 48,21983 | 370 |
| 48,23654 | 366 |
| 48,25325 | 346 |
| 48,26996 | 357 |
| 48,28666 | 332 |
| 48,30337 | 364 |
| 48,32008 | 350 |
| 48,33679 | 351 |
| 48,3535 | 339 |
| 48,3702 | 331 |
| 48,38691 | 321 |
| 48,40362 | 304 |
| 48,42033 | 317 |
| 48,43703 | 327 |
| 48,45374 | 354 |
| 48,47045 | 338 |
| 48,48716 | 376 |
| 48,50387 | 347 |
| 48,52057 | 340 |
| 48,53728 | 335 |
| 48,55399 | 405 |
| 48,5707 | 356 |
| 48,5874 | 372 |
| 48,60411 | 394 |
| 48,62082 | 418 |
| 48,63753 | 393 |
| 48,65424 | 462 |
| 48,67094 | 464 |
| 48,68765 | 472 |
| 48,70436 | 473 |
| 48,72107 | 453 |
| 48,73778 | 454 |
| 48,75448 | 425 |
| 48,77119 | 477 |
| 48,7879 | 458 |
| 48,80461 | 442 |
| 48,82131 | 426 |
| 48,83802 | 450 |
| 48,85473 | 419 |
| 48,87144 | 420 |
| 48,88815 | 373 |
| 48,90485 | 429 |
| 48,92156 | 401 |
| 48,93827 | 427 |
| 48,95498 | 385 |
| 48,97169 | 415 |
| 48,98839 | 371 |
| 49,0051 | 386 |
| 49,02181 | 388 |
| 49,03852 | 332 |
| 49,05523 | 371 |
| 49,07193 | 409 |
| 49,08864 | 390 |
| 49,10535 | 403 |
| 49,12206 | 335 |
| 49,13876 | 383 |
| 49,15547 | 357 |
| 49,17218 | 389 |
| 49,18889 | 374 |
| 49,2056 | 434 |
| 49,2223 | 388 |
| 49,23901 | 416 |
| 49,25572 | 449 |
| 49,27243 | 478 |
| 49,28914 | 450 |
| 49,30584 | 500 |
| 49,32255 | 540 |
| 49,33926 | 539 |
| 49,35597 | 570 |
| 49,37268 | 656 |
| 49,38938 | 721 |
| 49,40609 | 670 |
| 49,4228 | 627 |
| 49,43951 | 574 |
| 49,45621 | 553 |
| 49,47292 | 515 |
| 49,48963 | 520 |
| 49,50634 | 540 |
| 49,52305 | 517 |
| 49,53975 | 463 |
| 49,55646 | 443 |
| 49,57317 | 466 |
| 49,58988 | 397 |
| 49,60659 | 461 |
| 49,62329 | 414 |
| 49,64 | 419 |
| 49,65671 | 434 |
| 49,67342 | 426 |
| 49,69012 | 480 |
| 49,70683 | 517 |
| 49,72354 | 557 |
| 49,74025 | 551 |
| 49,75695 | 516 |
| 49,77366 | 528 |
| 49,79037 | 578 |
| 49,80708 | 575 |
| 49,82379 | 585 |
| 49,84049 | 554 |
| 49,8572 | 601 |
| 49,87391 | 576 |
| 49,89062 | 557 |
| 49,90733 | 590 |
| 49,92403 | 552 |
| 49,94074 | 569 |
| 49,95745 | 550 |
| 49,97416 | 526 |
| 49,99087 | 550 |
| 50,00757 | 506 |
| 50,02428 | 501 |
| 50,04099 | 468 |
| 50,0577 | 480 |
| 50,0744 | 484 |
| 50,09111 | 426 |
| 50,10782 | 454 |
| 50,12453 | 438 |
| 50,14124 | 405 |
| 50,15794 | 440 |
| 50,17465 | 437 |
| 50,19136 | 427 |
| 50,20807 | 472 |
| 50,22478 | 422 |
| 50,24148 | 477 |
| 50,25819 | 430 |
| 50,2749 | 447 |
| 50,29161 | 470 |
| 50,30832 | 440 |
| 50,32502 | 477 |
| 50,34173 | 443 |
| 50,35844 | 442 |
| 50,37515 | 441 |
| 50,39185 | 381 |
| 50,40856 | 402 |
| 50,42527 | 415 |
| 50,44198 | 420 |
| 50,45869 | 379 |
| 50,47539 | 369 |
| 50,4921 | 397 |
| 50,50881 | 382 |
| 50,52552 | 381 |
| 50,54223 | 400 |
| 50,55893 | 478 |
| 50,57564 | 421 |
| 50,59235 | 470 |
| 50,60906 | 490 |
| 50,62576 | 496 |
| 50,64247 | 465 |
| 50,65918 | 444 |
| 50,67589 | 410 |
| 50,6926 | 462 |
| 50,7093 | 414 |
| 50,72601 | 403 |
| 50,74272 | 333 |
| 50,75943 | 349 |
| 50,77613 | 351 |
| 50,79284 | 338 |
| 50,80955 | 322 |
| 50,82626 | 317 |
| 50,84297 | 299 |
| 50,85967 | 296 |
| 50,87638 | 277 |
| 50,89309 | 276 |
| 50,9098 | 271 |
| 50,92651 | 277 |
| 50,94321 | 281 |
| 50,95992 | 285 |
| 50,97663 | 259 |
| 50,99334 | 268 |
| 51,01004 | 260 |
| 51,02675 | 266 |
| 51,04346 | 261 |
| 51,06017 | 286 |
| 51,07688 | 249 |
| 51,09358 | 276 |
| 51,11029 | 241 |
| 51,127 | 243 |
| 51,14371 | 264 |
| 51,16042 | 236 |
| 51,17712 | 276 |
| 51,19383 | 270 |
| 51,21054 | 265 |
| 51,22725 | 248 |
| 51,24396 | 256 |
| 51,26066 | 286 |
| 51,27737 | 244 |
| 51,29408 | 281 |
| 51,31079 | 250 |
| 51,32749 | 285 |
| 51,3442 | 243 |
| 51,36091 | 275 |
| 51,37762 | 260 |
| 51,39433 | 266 |
| 51,41103 | 260 |
| 51,42774 | 263 |
| 51,44445 | 292 |
| 51,46116 | 283 |
| 51,47787 | 242 |
| 51,49457 | 304 |
| 51,51128 | 283 |
| 51,52799 | 277 |
| 51,5447 | 295 |
| 51,56141 | 275 |
| 51,57811 | 279 |
| 51,59482 | 266 |
| 51,61153 | 260 |
| 51,62824 | 269 |
| 51,64494 | 266 |
| 51,66165 | 241 |
| 51,67836 | 275 |
| 51,69507 | 245 |
| 51,71178 | 301 |
| 51,72848 | 239 |
| 51,74519 | 285 |
| 51,7619 | 261 |
| 51,77861 | 274 |
| 51,79532 | 232 |
| 51,81202 | 247 |
| 51,82873 | 237 |
| 51,84544 | 258 |
| 51,86215 | 301 |
| 51,87885 | 255 |
| 51,89556 | 241 |
| 51,91227 | 242 |
| 51,92898 | 253 |
| 51,94568 | 275 |
| 51,96239 | 250 |
| 51,9791 | 266 |
| 51,99581 | 237 |
| 52,01252 | 285 |
| 52,02922 | 252 |
| 52,04593 | 293 |
| 52,06264 | 285 |
| 52,07935 | 291 |
| 52,09606 | 242 |
| 52,11276 | 301 |
| 52,12947 | 278 |
| 52,14618 | 272 |
| 52,16289 | 272 |
| 52,1796 | 299 |
| 52,1963 | 312 |
| 52,21301 | 278 |
| 52,22972 | 280 |
| 52,24643 | 278 |
| 52,26313 | 258 |
| 52,27984 | 303 |
| 52,29655 | 287 |
| 52,31326 | 293 |
| 52,32997 | 285 |
| 52,34667 | 330 |
| 52,36338 | 310 |
| 52,38009 | 307 |
| 52,3968 | 318 |
| 52,41351 | 337 |
| 52,43021 | 352 |
| 52,44692 | 339 |
| 52,46363 | 343 |
| 52,48034 | 369 |
| 52,49705 | 365 |
| 52,51375 | 365 |
| 52,53046 | 348 |
| 52,54717 | 359 |
| 52,56388 | 370 |
| 52,58058 | 402 |
| 52,59729 | 401 |
| 52,614 | 352 |
| 52,63071 | 333 |
| 52,64742 | 368 |
| 52,66412 | 403 |
| 52,68083 | 371 |
| 52,69754 | 378 |
| 52,71425 | 367 |
| 52,73096 | 373 |
| 52,74766 | 366 |
| 52,76437 | 416 |
| 52,78108 | 384 |
| 52,79779 | 346 |
| 52,81449 | 344 |
| 52,8312 | 354 |
| 52,84791 | 354 |
| 52,86462 | 341 |
| 52,88133 | 330 |
| 52,89803 | 387 |
| 52,91474 | 306 |
| 52,93145 | 322 |
| 52,94816 | 313 |
| 52,96487 | 358 |
| 52,98157 | 319 |
| 52,99828 | 341 |
| 53,01499 | 302 |
| 53,0317 | 308 |
| 53,0484 | 297 |
| 53,06511 | 339 |
| 53,08182 | 319 |
| 53,09853 | 299 |
| 53,11524 | 294 |
| 53,13194 | 302 |
| 53,14865 | 315 |
| 53,16536 | 320 |
| 53,18207 | 303 |
| 53,19877 | 313 |
| 53,21548 | 320 |
| 53,23219 | 289 |
| 53,2489 | 301 |
| 53,26561 | 295 |
| 53,28231 | 325 |
| 53,29902 | 331 |
| 53,31573 | 342 |
| 53,33244 | 301 |
| 53,34915 | 309 |
| 53,36585 | 320 |
| 53,38256 | 321 |
| 53,39927 | 330 |
| 53,41598 | 374 |
| 53,43268 | 338 |
| 53,44939 | 330 |
| 53,4661 | 358 |
| 53,48281 | 384 |
| 53,49952 | 344 |
| 53,51622 | 347 |
| 53,53293 | 315 |
| 53,54964 | 310 |
| 53,56635 | 334 |
| 53,58306 | 285 |
| 53,59976 | 303 |
| 53,61647 | 315 |
| 53,63318 | 317 |
| 53,64989 | 324 |
| 53,6666 | 285 |
| 53,6833 | 276 |
| 53,70001 | 322 |
| 53,71672 | 295 |
| 53,73343 | 310 |
| 53,75014 | 272 |
| 53,76684 | 301 |
| 53,78355 | 259 |
| 53,80026 | 285 |
| 53,81697 | 295 |
| 53,83367 | 296 |
| 53,85038 | 284 |
| 53,86709 | 327 |
| 53,8838 | 278 |
| 53,90051 | 310 |
| 53,91721 | 301 |
| 53,93392 | 291 |
| 53,95063 | 343 |
| 53,96734 | 266 |
| 53,98405 | 293 |
| 54,00075 | 270 |
| 54,01746 | 259 |
| 54,03417 | 273 |
| 54,05088 | 259 |
| 54,06758 | 268 |
| 54,08429 | 306 |
| 54,101 | 283 |
| 54,11771 | 294 |
| 54,13441 | 256 |
| 54,15112 | 316 |
| 54,16783 | 304 |
| 54,18454 | 315 |
| 54,20125 | 278 |
| 54,21796 | 316 |
| 54,23466 | 261 |
| 54,25137 | 292 |
| 54,26808 | 288 |
| 54,28479 | 288 |
| 54,30149 | 283 |
| 54,3182 | 250 |
| 54,33491 | 296 |
| 54,35162 | 231 |
| 54,36833 | 283 |
| 54,38503 | 283 |
| 54,40174 | 291 |
| 54,41845 | 262 |
| 54,43516 | 271 |
| 54,45186 | 238 |
| 54,46857 | 268 |
| 54,48528 | 261 |
| 54,50199 | 288 |
| 54,5187 | 279 |
| 54,5354 | 258 |
| 54,55211 | 277 |
| 54,56882 | 252 |
| 54,58553 | 275 |
| 54,60224 | 276 |
| 54,61894 | 295 |
| 54,63565 | 274 |
| 54,65236 | 304 |
| 54,66907 | 276 |
| 54,68578 | 304 |
| 54,70248 | 302 |
| 54,71919 | 322 |
| 54,7359 | 311 |
| 54,75261 | 304 |
| 54,76931 | 324 |
| 54,78602 | 319 |
| 54,80273 | 335 |
| 54,81944 | 324 |
| 54,83615 | 318 |
| 54,85285 | 334 |
| 54,86956 | 337 |
| 54,88627 | 303 |
| 54,90298 | 335 |
| 54,91969 | 330 |
| 54,93639 | 341 |
| 54,9531 | 324 |
| 54,96981 | 322 |
| 54,98652 | 364 |
| 55,00322 | 324 |
| 55,01993 | 356 |
| 55,03664 | 364 |
| 55,05335 | 348 |
| 55,07006 | 363 |
| 55,08676 | 371 |
| 55,10347 | 390 |
| 55,12018 | 346 |
| 55,13689 | 386 |
| 55,1536 | 350 |
| 55,1703 | 426 |
| 55,18701 | 372 |
| 55,20372 | 366 |
| 55,22043 | 371 |
| 55,23713 | 450 |
| 55,25384 | 431 |
| 55,27055 | 445 |
| 55,28726 | 420 |
| 55,30397 | 447 |
| 55,32067 | 431 |
| 55,33738 | 491 |
| 55,35409 | 479 |
| 55,3708 | 503 |
| 55,3875 | 509 |
| 55,40421 | 544 |
| 55,42092 | 530 |
| 55,43763 | 512 |
| 55,45434 | 504 |
| 55,47104 | 579 |
| 55,48775 | 561 |
| 55,50446 | 570 |
| 55,52117 | 578 |
| 55,53788 | 572 |
| 55,55458 | 562 |
| 55,57129 | 625 |
| 55,588 | 679 |
| 55,60471 | 624 |
| 55,62141 | 656 |
| 55,63812 | 759 |
| 55,65483 | 803 |
| 55,67154 | 918 |
| 55,68825 | 1139 |
| 55,70495 | 1345 |
| 55,72166 | 1717 |
| 55,73837 | 2100 |
| 55,75508 | 2587 |
| 55,77179 | 3136 |
| 55,78849 | 3763 |
| 55,8052 | 4026 |
| 55,82191 | 3957 |
| 55,83862 | 3354 |
| 55,85533 | 2770 |
| 55,87203 | 2462 |
| 55,88874 | 2194 |
| 55,90545 | 2347 |
| 55,92216 | 2268 |
| 55,93887 | 2207 |
| 55,95557 | 1977 |
| 55,97228 | 1689 |
| 55,98899 | 1327 |
| 56,0057 | 963 |
| 56,0224 | 852 |
| 56,03911 | 729 |
| 56,05582 | 626 |
| 56,07253 | 510 |
| 56,08924 | 552 |
| 56,10594 | 465 |
| 56,12265 | 451 |
| 56,13936 | 407 |
| 56,15607 | 407 |
| 56,17278 | 364 |
| 56,18948 | 396 |
| 56,20619 | 340 |
| 56,2229 | 354 |
| 56,23961 | 318 |
| 56,25631 | 324 |
| 56,27302 | 302 |
| 56,28973 | 317 |
| 56,30644 | 313 |
| 56,32314 | 333 |
| 56,33985 | 317 |
| 56,35656 | 306 |
| 56,37327 | 302 |
| 56,38998 | 297 |
| 56,40669 | 265 |
| 56,42339 | 294 |
| 56,4401 | 326 |
| 56,45681 | 286 |
| 56,47352 | 306 |
| 56,49022 | 285 |
| 56,50693 | 271 |
| 56,52364 | 290 |
| 56,54035 | 316 |
| 56,55706 | 292 |
| 56,57376 | 297 |
| 56,59047 | 280 |
| 56,60718 | 288 |
| 56,62389 | 320 |
| 56,64059 | 299 |
| 56,6573 | 291 |
| 56,67401 | 347 |
| 56,69072 | 310 |
| 56,70743 | 328 |
| 56,72413 | 339 |
| 56,74084 | 349 |
| 56,75755 | 366 |
| 56,77426 | 385 |
| 56,79097 | 399 |
| 56,80767 | 402 |
| 56,82438 | 436 |
| 56,84109 | 385 |
| 56,8578 | 405 |
| 56,8745 | 442 |
| 56,89121 | 447 |
| 56,90792 | 428 |
| 56,92463 | 459 |
| 56,94134 | 470 |
| 56,95804 | 494 |
| 56,97475 | 500 |
| 56,99146 | 513 |
| 57,00817 | 531 |
| 57,02488 | 526 |
| 57,04158 | 543 |
| 57,05829 | 512 |
| 57,075 | 480 |
| 57,09171 | 501 |
| 57,10842 | 507 |
| 57,12512 | 409 |
| 57,14183 | 432 |
| 57,15854 | 411 |
| 57,17525 | 413 |
| 57,19195 | 370 |
| 57,20866 | 360 |
| 57,22537 | 384 |
| 57,24208 | 311 |
| 57,25879 | 319 |
| 57,27549 | 286 |
| 57,2922 | 327 |
| 57,30891 | 283 |
| 57,32562 | 281 |
| 57,34233 | 286 |
| 57,35903 | 287 |
| 57,37574 | 269 |
| 57,39245 | 276 |
| 57,40916 | 274 |
| 57,42586 | 287 |
| 57,44257 | 284 |
| 57,45928 | 291 |
| 57,47599 | 253 |
| 57,4927 | 275 |
| 57,5094 | 302 |
| 57,52611 | 253 |
| 57,54282 | 252 |
| 57,55953 | 289 |
| 57,57623 | 301 |
| 57,59294 | 293 |
| 57,60965 | 289 |
| 57,62636 | 277 |
| 57,64307 | 305 |
| 57,65977 | 276 |
| 57,67648 | 324 |
| 57,69319 | 296 |
| 57,7099 | 327 |
| 57,72661 | 311 |
| 57,74331 | 337 |
| 57,76002 | 373 |
| 57,77673 | 432 |
| 57,79344 | 426 |
| 57,81014 | 391 |
| 57,82685 | 431 |
| 57,84356 | 430 |
| 57,86027 | 442 |
| 57,87698 | 466 |
| 57,89368 | 462 |
| 57,91039 | 466 |
| 57,9271 | 489 |
| 57,94381 | 462 |
| 57,96052 | 444 |
| 57,97722 | 427 |
| 57,99393 | 469 |
| 58,01064 | 459 |
| 58,02735 | 508 |
| 58,04406 | 513 |
| 58,06076 | 483 |
| 58,07747 | 498 |
| 58,09418 | 489 |
| 58,11089 | 532 |
| 58,12759 | 503 |
| 58,1443 | 508 |
| 58,16101 | 517 |
| 58,17772 | 504 |
| 58,19443 | 498 |
| 58,21113 | 484 |
| 58,22784 | 519 |
| 58,24455 | 476 |
| 58,26126 | 485 |
| 58,27797 | 459 |
| 58,29467 | 470 |
| 58,31138 | 442 |
| 58,32809 | 466 |
| 58,3448 | 460 |
| 58,36151 | 474 |
| 58,37821 | 459 |
| 58,39492 | 495 |
| 58,41163 | 543 |
| 58,42834 | 538 |
| 58,44504 | 547 |
| 58,46175 | 578 |
| 58,47846 | 541 |
| 58,49517 | 546 |
| 58,51188 | 564 |
| 58,52858 | 538 |
| 58,54529 | 495 |
| 58,562 | 490 |
| 58,57871 | 521 |
| 58,59542 | 483 |
| 58,61212 | 484 |
| 58,62883 | 442 |
| 58,64554 | 474 |
| 58,66225 | 434 |
| 58,67895 | 421 |
| 58,69566 | 421 |
| 58,71237 | 446 |
| 58,72908 | 417 |
| 58,74579 | 367 |
| 58,76249 | 400 |
| 58,7792 | 390 |
| 58,79591 | 401 |
| 58,81262 | 447 |
| 58,82932 | 407 |
| 58,84603 | 413 |
| 58,86274 | 440 |
| 58,87945 | 430 |
| 58,89616 | 447 |
| 58,91286 | 492 |
| 58,92957 | 531 |
| 58,94628 | 485 |
| 58,96299 | 431 |
| 58,9797 | 421 |
| 58,9964 | 355 |
| 59,01311 | 388 |
| 59,02982 | 365 |
| 59,04653 | 376 |
| 59,06323 | 409 |
| 59,07994 | 382 |
| 59,09665 | 380 |
| 59,11336 | 344 |
| 59,13007 | 349 |
| 59,14677 | 325 |
| 59,16348 | 319 |
| 59,18019 | 337 |
| 59,1969 | 300 |
| 59,21361 | 325 |
| 59,23031 | 313 |
| 59,24702 | 344 |
| 59,26373 | 328 |
| 59,28044 | 297 |
| 59,29715 | 339 |
| 59,31385 | 320 |
| 59,33056 | 340 |
| 59,34727 | 292 |
| 59,36398 | 318 |
| 59,38068 | 324 |
| 59,39739 | 323 |
| 59,4141 | 340 |
| 59,43081 | 348 |
| 59,44752 | 334 |
| 59,46422 | 348 |
| 59,48093 | 346 |
| 59,49764 | 352 |
| 59,51435 | 382 |
| 59,53106 | 396 |
| 59,54776 | 378 |
| 59,56447 | 403 |
| 59,58118 | 393 |
| 59,59789 | 434 |
| 59,61459 | 421 |
| 59,6313 | 456 |
| 59,64801 | 453 |
| 59,66472 | 524 |
| 59,68143 | 525 |
| 59,69813 | 527 |
| 59,71484 | 538 |
| 59,73155 | 529 |
| 59,74826 | 461 |
| 59,76496 | 492 |
| 59,78167 | 522 |
| 59,79838 | 511 |
| 59,81509 | 543 |
| 59,8318 | 615 |
| 59,8485 | 537 |
| 59,86521 | 533 |
| 59,88192 | 484 |
| 59,89863 | 450 |
| 59,91534 | 462 |
| 59,93204 | 464 |
| 59,94875 | 459 |
| 59,96546 | 450 |
| 59,98217 | 450 |
| 59,99887 | 463 |
| 60,01558 | 449 |
| 60,03229 | 451 |
| 60,049 | 427 |
| 60,06571 | 433 |
| 60,08241 | 419 |
| 60,09912 | 375 |
| 60,11583 | 390 |
| 60,13254 | 366 |
| 60,14925 | 410 |
| 60,16595 | 422 |
| 60,18266 | 401 |
| 60,19937 | 422 |
| 60,21608 | 378 |
| 60,23279 | 446 |
| 60,24949 | 418 |
| 60,2662 | 410 |
| 60,28291 | 402 |
| 60,29962 | 401 |
| 60,31632 | 420 |
| 60,33303 | 400 |
| 60,34974 | 460 |
| 60,36645 | 442 |
| 60,38316 | 434 |
| 60,39986 | 497 |
| 60,41657 | 484 |
| 60,43328 | 551 |
| 60,44999 | 578 |
| 60,4667 | 559 |
| 60,4834 | 621 |
| 60,50011 | 615 |
| 60,51682 | 650 |
| 60,53353 | 650 |
| 60,55024 | 564 |
| 60,56694 | 512 |
| 60,58365 | 469 |
| 60,60036 | 527 |
| 60,61707 | 443 |
| 60,63377 | 445 |
| 60,65048 | 418 |
| 60,66719 | 447 |
| 60,6839 | 403 |
| 60,70061 | 405 |
| 60,71731 | 342 |
| 60,73402 | 378 |
| 60,75073 | 300 |
| 60,76744 | 313 |
| 60,78415 | 323 |
| 60,80085 | 285 |
| 60,81756 | 306 |
| 60,83427 | 305 |
| 60,85098 | 273 |
| 60,86768 | 257 |
| 60,88439 | 239 |
| 60,9011 | 271 |
| 60,91781 | 262 |
| 60,93452 | 239 |
| 60,95122 | 237 |
| 60,96793 | 253 |
| 60,98464 | 242 |
| 61,00135 | 243 |
| 61,01805 | 253 |
| 61,03476 | 234 |
| 61,05147 | 244 |
| 61,06818 | 255 |
| 61,08489 | 249 |
| 61,10159 | 240 |
| 61,1183 | 257 |
| 61,13501 | 248 |
| 61,15172 | 217 |
| 61,16843 | 248 |
| 61,18513 | 214 |
| 61,20184 | 248 |
| 61,21855 | 248 |
| 61,23526 | 236 |
| 61,25196 | 249 |
| 61,26867 | 264 |
| 61,28538 | 253 |
| 61,30209 | 269 |
| 61,3188 | 261 |
| 61,3355 | 291 |
| 61,35221 | 243 |
| 61,36892 | 260 |
| 61,38563 | 300 |
| 61,40234 | 250 |
| 61,41904 | 268 |
| 61,43575 | 313 |
| 61,45246 | 280 |
| 61,46917 | 285 |
| 61,48588 | 317 |
| 61,50258 | 316 |
| 61,51929 | 362 |
| 61,536 | 333 |
| 61,55271 | 379 |
| 61,56941 | 344 |
| 61,58612 | 374 |
| 61,60283 | 343 |
| 61,61954 | 362 |
| 61,63625 | 372 |
| 61,65295 | 384 |
| 61,66966 | 338 |
| 61,68637 | 381 |
| 61,70308 | 366 |
| 61,71979 | 343 |
| 61,73649 | 331 |
| 61,7532 | 309 |
| 61,76991 | 331 |
| 61,78662 | 339 |
| 61,80332 | 353 |
| 61,82003 | 324 |
| 61,83674 | 291 |
| 61,85345 | 290 |
| 61,87016 | 320 |
| 61,88686 | 326 |
| 61,90357 | 321 |
| 61,92028 | 340 |
| 61,93699 | 313 |
| 61,9537 | 281 |
| 61,9704 | 288 |
| 61,98711 | 317 |
| 62,00382 | 300 |
| 62,02053 | 318 |
| 62,03724 | 264 |
| 62,05394 | 307 |
| 62,07065 | 323 |
| 62,08736 | 286 |
| 62,10407 | 283 |
| 62,12077 | 246 |
| 62,13748 | 270 |
| 62,15419 | 262 |
| 62,1709 | 306 |
| 62,1876 | 291 |
| 62,20431 | 280 |
| 62,22102 | 286 |
| 62,23773 | 261 |
| 62,25444 | 272 |
| 62,27114 | 296 |
| 62,28785 | 272 |
| 62,30456 | 294 |
| 62,32127 | 297 |
| 62,33798 | 286 |
| 62,35468 | 286 |
| 62,37139 | 285 |
| 62,3881 | 280 |
| 62,40481 | 316 |
| 62,42151 | 307 |
| 62,43822 | 263 |
| 62,45493 | 265 |
| 62,47164 | 319 |
| 62,48835 | 340 |
| 62,50505 | 307 |
| 62,52176 | 350 |
| 62,53847 | 347 |
| 62,55518 | 324 |
| 62,57189 | 315 |
| 62,58859 | 331 |
| 62,6053 | 309 |
| 62,62201 | 316 |
| 62,63872 | 337 |
| 62,65543 | 334 |
| 62,67213 | 349 |
| 62,68884 | 340 |
| 62,70555 | 331 |
| 62,72226 | 350 |
| 62,73897 | 395 |
| 62,75567 | 369 |
| 62,77238 | 385 |
| 62,78909 | 404 |
| 62,8058 | 368 |
| 62,8225 | 382 |
| 62,83921 | 372 |
| 62,85592 | 357 |
| 62,87263 | 364 |
| 62,88934 | 364 |
| 62,90604 | 356 |
| 62,92275 | 383 |
| 62,93946 | 341 |
| 62,95617 | 341 |
| 62,97288 | 321 |
| 62,98958 | 335 |
| 63,00629 | 297 |
| 63,023 | 322 |
| 63,03971 | 304 |
| 63,05641 | 294 |
| 63,07312 | 331 |
| 63,08983 | 308 |
| 63,10654 | 296 |
| 63,12325 | 315 |
| 63,13995 | 318 |
| 63,15666 | 291 |
| 63,17337 | 309 |
| 63,19008 | 305 |
| 63,20679 | 297 |
| 63,22349 | 303 |
| 63,2402 | 308 |
| 63,25691 | 306 |
| 63,27362 | 304 |
| 63,29032 | 305 |
| 63,30703 | 337 |
| 63,32374 | 309 |
| 63,34045 | 322 |
| 63,35716 | 352 |
| 63,37386 | 322 |
| 63,39057 | 291 |
| 63,40728 | 337 |
| 63,42399 | 334 |
| 63,44069 | 336 |
| 63,4574 | 317 |
| 63,47411 | 323 |
| 63,49082 | 339 |
| 63,50753 | 323 |
| 63,52423 | 313 |
| 63,54094 | 336 |
| 63,55765 | 356 |
| 63,57436 | 370 |
| 63,59107 | 339 |
| 63,60777 | 407 |
| 63,62448 | 430 |
| 63,64119 | 405 |
| 63,6579 | 457 |
| 63,67461 | 477 |
| 63,69131 | 513 |
| 63,70802 | 494 |
| 63,72473 | 510 |
| 63,74144 | 473 |
| 63,75814 | 475 |
| 63,77485 | 495 |
| 63,79156 | 457 |
| 63,80827 | 435 |
| 63,82498 | 446 |
| 63,84168 | 444 |
| 63,85839 | 430 |
| 63,8751 | 437 |
| 63,89181 | 417 |
| 63,90852 | 401 |
| 63,92522 | 383 |
| 63,94193 | 360 |
| 63,95864 | 388 |
| 63,97535 | 375 |
| 63,99205 | 352 |
| 64,00876 | 394 |
| 64,02547 | 362 |
| 64,04218 | 327 |
| 64,05889 | 304 |
| 64,07559 | 306 |
| 64,0923 | 275 |
| 64,10901 | 296 |
| 64,12572 | 312 |
| 64,14243 | 315 |
| 64,15913 | 327 |
| 64,17584 | 305 |
| 64,19255 | 319 |
| 64,20926 | 299 |
| 64,22597 | 296 |
| 64,24267 | 259 |
| 64,25938 | 290 |
| 64,27609 | 276 |
| 64,2928 | 299 |
| 64,3095 | 276 |
| 64,32621 | 260 |
| 64,34292 | 277 |
| 64,35963 | 297 |
| 64,37633 | 257 |
| 64,39304 | 268 |
| 64,40975 | 277 |
| 64,42646 | 279 |
| 64,44317 | 301 |
| 64,45987 | 273 |
| 64,47658 | 254 |
| 64,49329 | 242 |
| 64,51 | 270 |
| 64,52671 | 327 |
| 64,54341 | 293 |
| 64,56012 | 279 |
| 64,57683 | 304 |
| 64,59354 | 320 |
| 64,61025 | 307 |
| 64,62695 | 313 |
| 64,64366 | 312 |
| 64,66037 | 321 |
| 64,67708 | 348 |
| 64,69379 | 318 |
| 64,71049 | 288 |
| 64,7272 | 330 |
| 64,74391 | 293 |
| 64,76062 | 261 |
| 64,77732 | 269 |
| 64,79403 | 262 |
| 64,81074 | 279 |
| 64,82745 | 272 |
| 64,84416 | 286 |
| 64,86086 | 263 |
| 64,87757 | 263 |
| 64,89428 | 254 |
| 64,91099 | 259 |
| 64,9277 | 215 |
| 64,9444 | 264 |
| 64,96111 | 278 |
| 64,97782 | 263 |
| 64,99453 | 234 |
| 65,01123 | 232 |
| 65,02794 | 261 |
| 65,04465 | 268 |
| 65,06136 | 264 |
| 65,07807 | 229 |
| 65,09477 | 275 |
| 65,11148 | 262 |
| 65,12819 | 266 |
| 65,1449 | 272 |
| 65,1616 | 252 |
| 65,17831 | 283 |
| 65,19502 | 236 |
| 65,21173 | 257 |
| 65,22844 | 316 |
| 65,24514 | 292 |
| 65,26185 | 238 |
| 65,27856 | 307 |
| 65,29527 | 266 |
| 65,31198 | 274 |
| 65,32868 | 259 |
| 65,34539 | 275 |
| 65,3621 | 276 |
| 65,37881 | 281 |
| 65,39552 | 324 |
| 65,41222 | 287 |
| 65,42893 | 332 |
| 65,44564 | 326 |
| 65,46235 | 302 |
| 65,47905 | 262 |
| 65,49576 | 260 |
| 65,51247 | 287 |
| 65,52918 | 278 |
| 65,54589 | 276 |
| 65,56259 | 284 |
| 65,5793 | 249 |
| 65,59601 | 237 |
| 65,61272 | 287 |
| 65,62942 | 288 |
| 65,64613 | 262 |
| 65,66284 | 290 |
| 65,67955 | 283 |
| 65,69626 | 240 |
| 65,71296 | 256 |
| 65,72967 | 284 |
| 65,74638 | 245 |
| 65,76309 | 280 |
| 65,7798 | 284 |
| 65,7965 | 273 |
| 65,81321 | 248 |
| 65,82992 | 299 |
| 65,84663 | 276 |
| 65,86334 | 302 |
| 65,88004 | 287 |
| 65,89675 | 272 |
| 65,91346 | 279 |
| 65,93017 | 259 |
| 65,94687 | 254 |
| 65,96358 | 272 |
| 65,98029 | 281 |
| 65,997 | 280 |
| 66,01371 | 297 |
| 66,03041 | 289 |
| 66,04712 | 257 |
| 66,06383 | 264 |
| 66,08054 | 281 |
| 66,09725 | 303 |
| 66,11395 | 286 |
| 66,13066 | 280 |
| 66,14737 | 279 |
| 66,16408 | 302 |
| 66,18078 | 321 |
| 66,19749 | 340 |
| 66,2142 | 336 |
| 66,23091 | 302 |
| 66,24762 | 352 |
| 66,26432 | 364 |
| 66,28103 | 372 |
| 66,29774 | 409 |
| 66,31445 | 417 |
| 66,33115 | 396 |
| 66,34786 | 385 |
| 66,36457 | 447 |
| 66,38128 | 417 |
| 66,39799 | 435 |
| 66,41469 | 510 |
| 66,4314 | 495 |
| 66,44811 | 527 |
| 66,46482 | 521 |
| 66,48153 | 555 |
| 66,49823 | 562 |
| 66,51494 | 573 |
| 66,53165 | 611 |
| 66,54836 | 625 |
| 66,56507 | 642 |
| 66,58177 | 748 |
| 66,59848 | 773 |
| 66,61519 | 842 |
| 66,6319 | 1008 |
| 66,64861 | 1155 |
| 66,66531 | 1397 |
| 66,68202 | 1709 |
| 66,69873 | 2082 |
| 66,71544 | 2781 |
| 66,73214 | 3497 |
| 66,74885 | 4167 |
| 66,76556 | 5040 |
| 66,78227 | 5284 |
| 66,79897 | 5276 |
| 66,81568 | 4622 |
| 66,83239 | 3857 |
| 66,8491 | 3091 |
| 66,86581 | 2848 |
| 66,88251 | 2624 |
| 66,89922 | 2635 |
| 66,91593 | 2778 |
| 66,93264 | 2803 |
| 66,94935 | 2923 |
| 66,96605 | 2689 |
| 66,98276 | 2304 |
| 66,99947 | 1850 |
| 67,01618 | 1454 |
| 67,03288 | 1169 |
| 67,04959 | 980 |
| 67,0663 | 869 |
| 67,08301 | 758 |
| 67,09972 | 672 |
| 67,11643 | 601 |
| 67,13313 | 582 |
| 67,14984 | 566 |
| 67,16655 | 537 |
| 67,18326 | 498 |
| 67,19996 | 467 |
| 67,21667 | 438 |
| 67,23338 | 431 |
| 67,25009 | 479 |
| 67,2668 | 442 |
| 67,2835 | 426 |
| 67,30021 | 421 |
| 67,31692 | 415 |
| 67,33363 | 421 |
| 67,35034 | 461 |
| 67,36704 | 398 |
| 67,38375 | 404 |
| 67,40046 | 434 |
| 67,41717 | 372 |
| 67,43387 | 400 |
| 67,45058 | 428 |
| 67,46729 | 441 |
| 67,484 | 426 |
| 67,50071 | 365 |
| 67,51741 | 386 |
| 67,53412 | 382 |
| 67,55083 | 354 |
| 67,56754 | 364 |
| 67,58424 | 419 |
| 67,60095 | 430 |
| 67,61766 | 393 |
| 67,63437 | 367 |
| 67,65108 | 375 |
| 67,66778 | 400 |
| 67,68449 | 398 |
| 67,7012 | 447 |
| 67,71791 | 429 |
| 67,73462 | 416 |
| 67,75132 | 413 |
| 67,76803 | 372 |
| 67,78474 | 399 |
| 67,80145 | 335 |
| 67,81816 | 395 |
| 67,83486 | 327 |
| 67,85157 | 396 |
| 67,86828 | 368 |
| 67,88499 | 363 |
| 67,90169 | 384 |
| 67,9184 | 356 |
| 67,93511 | 343 |
| 67,95182 | 363 |
| 67,96853 | 343 |
| 67,98523 | 363 |
| 68,00194 | 337 |
| 68,01865 | 332 |
| 68,03536 | 362 |
| 68,05206 | 307 |
| 68,06877 | 349 |
| 68,08548 | 331 |
| 68,10219 | 313 |
| 68,1189 | 279 |
| 68,1356 | 291 |
| 68,15231 | 289 |
| 68,16902 | 269 |
| 68,18573 | 259 |
| 68,20244 | 278 |
| 68,21914 | 289 |
| 68,23585 | 258 |
| 68,25256 | 264 |
| 68,26927 | 220 |
| 68,28597 | 289 |
| 68,30268 | 266 |
| 68,31939 | 258 |
| 68,3361 | 230 |
| 68,35281 | 264 |
| 68,36951 | 262 |
| 68,38622 | 257 |
| 68,40293 | 273 |
| 68,41964 | 223 |
| 68,43635 | 243 |
| 68,45305 | 254 |
| 68,46976 | 245 |
| 68,48647 | 234 |
| 68,50318 | 290 |
| 68,51989 | 249 |
| 68,53659 | 269 |
| 68,5533 | 234 |
| 68,57001 | 259 |
| 68,58672 | 258 |
| 68,60343 | 280 |
| 68,62013 | 237 |
| 68,63684 | 290 |
| 68,65355 | 255 |
| 68,67026 | 289 |
| 68,68696 | 260 |
| 68,70367 | 246 |
| 68,72038 | 236 |
| 68,73709 | 265 |
| 68,75379 | 258 |
| 68,7705 | 285 |
| 68,78721 | 286 |
| 68,80392 | 303 |
| 68,82063 | 265 |
| 68,83733 | 292 |
| 68,85404 | 275 |
| 68,87075 | 277 |
| 68,88746 | 266 |
| 68,90417 | 275 |
| 68,92087 | 264 |
| 68,93758 | 254 |
| 68,95429 | 294 |
| 68,971 | 268 |
| 68,98771 | 310 |
| 69,00441 | 262 |
| 69,02112 | 245 |
| 69,03783 | 252 |
| 69,05454 | 259 |
| 69,07125 | 276 |
| 69,08795 | 232 |
| 69,10466 | 247 |
| 69,12137 | 248 |
| 69,13808 | 230 |
| 69,15478 | 265 |
| 69,17149 | 242 |
| 69,1882 | 290 |
| 69,20491 | 274 |
| 69,22162 | 244 |
| 69,23832 | 262 |
| 69,25503 | 264 |
| 69,27174 | 279 |
| 69,28845 | 279 |
| 69,30515 | 264 |
| 69,32186 | 278 |
| 69,33857 | 287 |
| 69,35528 | 257 |
| 69,37199 | 263 |
| 69,38869 | 279 |
| 69,4054 | 289 |
| 69,42211 | 312 |
| 69,43882 | 330 |
| 69,45553 | 324 |
| 69,47223 | 296 |
| 69,48894 | 289 |
| 69,50565 | 262 |
| 69,52236 | 280 |
| 69,53906 | 253 |
| 69,55577 | 264 |
| 69,57248 | 300 |
| 69,58919 | 290 |
| 69,6059 | 260 |
| 69,6226 | 274 |
| 69,63931 | 243 |
| 69,65602 | 241 |
| 69,67273 | 277 |
| 69,68944 | 269 |
| 69,70614 | 259 |
| 69,72285 | 281 |
| 69,73956 | 279 |
| 69,75627 | 266 |
| 69,77298 | 240 |
| 69,78968 | 244 |
| 69,80639 | 250 |
| 69,8231 | 243 |
| 69,83981 | 253 |
| 69,85651 | 252 |
| 69,87322 | 276 |
| 69,88993 | 241 |
| 69,90664 | 246 |
| 69,92335 | 265 |
| 69,94005 | 240 |
| 69,95676 | 229 |
| 69,97347 | 243 |
| 69,99018 | 238 |
| 70,00688 | 265 |
| 70,02359 | 262 |
| 70,0403 | 249 |
| 70,05701 | 242 |
| 70,07372 | 260 |
| 70,09042 | 224 |
| 70,10713 | 258 |
| 70,12384 | 265 |
| 70,14055 | 253 |
| 70,15726 | 203 |
| 70,17396 | 248 |
| 70,19067 | 237 |
| 70,20738 | 234 |
| 70,22409 | 236 |
| 70,2408 | 245 |
| 70,2575 | 228 |
| 70,27421 | 245 |
| 70,29092 | 258 |
| 70,30763 | 256 |
| 70,32433 | 240 |
| 70,34104 | 237 |
| 70,35775 | 233 |
| 70,37446 | 236 |
| 70,39117 | 252 |
| 70,40787 | 203 |
| 70,42458 | 217 |
| 70,44129 | 231 |
| 70,458 | 210 |
| 70,47471 | 271 |
| 70,49141 | 254 |
| 70,50812 | 239 |
| 70,52483 | 244 |
| 70,54154 | 227 |
| 70,55824 | 242 |
| 70,57495 | 303 |
| 70,59166 | 272 |
| 70,60837 | 238 |
| 70,62508 | 234 |
| 70,64178 | 252 |
| 70,65849 | 239 |
| 70,6752 | 280 |
| 70,69191 | 259 |
| 70,70861 | 292 |
| 70,72532 | 277 |
| 70,74203 | 281 |
| 70,75874 | 297 |
| 70,77545 | 306 |
| 70,79215 | 268 |
| 70,80886 | 318 |
| 70,82557 | 320 |
| 70,84228 | 322 |
| 70,85899 | 348 |
| 70,87569 | 346 |
| 70,8924 | 375 |
| 70,90911 | 348 |
| 70,92582 | 400 |
| 70,94253 | 337 |
| 70,95923 | 380 |
| 70,97594 | 323 |
| 70,99265 | 363 |
| 71,00936 | 356 |
| 71,02607 | 355 |
| 71,04277 | 301 |
| 71,05948 | 323 |
| 71,07619 | 322 |
| 71,0929 | 326 |
| 71,1096 | 336 |
| 71,12631 | 349 |
| 71,14302 | 326 |
| 71,15973 | 332 |
| 71,17643 | 315 |
| 71,19314 | 328 |
| 71,20985 | 320 |
| 71,22656 | 310 |
| 71,24327 | 299 |
| 71,25997 | 273 |
| 71,27668 | 311 |
| 71,29339 | 278 |
| 71,3101 | 294 |
| 71,32681 | 325 |
| 71,34351 | 317 |
| 71,36022 | 305 |
| 71,37693 | 291 |
| 71,39364 | 297 |
| 71,41035 | 281 |
| 71,42705 | 304 |
| 71,44376 | 296 |
| 71,46047 | 284 |
| 71,47718 | 299 |
| 71,49389 | 296 |
| 71,51059 | 286 |
| 71,5273 | 297 |
| 71,54401 | 337 |
| 71,56072 | 308 |
| 71,57742 | 274 |
| 71,59413 | 320 |
| 71,61084 | 280 |
| 71,62755 | 290 |
| 71,64426 | 308 |
| 71,66096 | 326 |
| 71,67767 | 335 |
| 71,69438 | 315 |
| 71,71109 | 320 |
| 71,7278 | 344 |
| 71,7445 | 311 |
| 71,76121 | 334 |
| 71,77792 | 371 |
| 71,79463 | 319 |
| 71,81133 | 338 |
| 71,82804 | 332 |
| 71,84475 | 331 |
| 71,86146 | 349 |
| 71,87817 | 356 |
| 71,89487 | 370 |
| 71,91158 | 364 |
| 71,92829 | 362 |
| 71,945 | 357 |
| 71,9617 | 447 |
| 71,97841 | 346 |
| 71,99512 | 387 |
| 72,01183 | 366 |
| 72,02854 | 338 |
| 72,04524 | 362 |
| 72,06195 | 365 |
| 72,07866 | 331 |
| 72,09537 | 332 |
| 72,11208 | 334 |
| 72,12878 | 328 |
| 72,14549 | 331 |
| 72,1622 | 330 |
| 72,17891 | 374 |
| 72,19562 | 318 |
| 72,21232 | 317 |
| 72,22903 | 346 |
| 72,24574 | 322 |
| 72,26245 | 346 |
| 72,27915 | 349 |
| 72,29586 | 325 |
| 72,31257 | 373 |
| 72,32928 | 348 |
| 72,34599 | 337 |
| 72,36269 | 372 |
| 72,3794 | 327 |
| 72,39611 | 315 |
| 72,41282 | 365 |
| 72,42952 | 322 |
| 72,44623 | 300 |
| 72,46294 | 290 |
| 72,47965 | 334 |
| 72,49636 | 348 |
| 72,51306 | 326 |
| 72,52977 | 309 |
| 72,54648 | 331 |
| 72,56319 | 325 |
| 72,5799 | 344 |
| 72,5966 | 349 |
| 72,61331 | 321 |
| 72,63002 | 336 |
| 72,64673 | 316 |
| 72,66344 | 351 |
| 72,68014 | 297 |
| 72,69685 | 324 |
| 72,71356 | 311 |
| 72,73027 | 318 |
| 72,74697 | 316 |
| 72,76368 | 342 |
| 72,78039 | 342 |
| 72,7971 | 315 |
| 72,81381 | 347 |
| 72,83051 | 324 |
| 72,84722 | 362 |
| 72,86393 | 366 |
| 72,88064 | 419 |
| 72,89735 | 353 |
| 72,91405 | 360 |
| 72,93076 | 372 |
| 72,94747 | 324 |
| 72,96418 | 355 |
| 72,98089 | 344 |
| 72,99759 | 334 |
| 73,0143 | 312 |
| 73,03101 | 350 |
| 73,04772 | 381 |
| 73,06442 | 371 |
| 73,08113 | 376 |
| 73,09784 | 372 |
| 73,11455 | 373 |
| 73,13125 | 363 |
| 73,14796 | 404 |
| 73,16467 | 369 |
| 73,18138 | 407 |
| 73,19809 | 421 |
| 73,21479 | 411 |
| 73,2315 | 403 |
| 73,24821 | 379 |
| 73,26492 | 413 |
| 73,28163 | 432 |
| 73,29833 | 411 |
| 73,31504 | 416 |
| 73,33175 | 398 |
| 73,34846 | 412 |
| 73,36517 | 423 |
| 73,38187 | 448 |
| 73,39858 | 437 |
| 73,41529 | 476 |
| 73,432 | 438 |
| 73,44871 | 462 |
| 73,46541 | 407 |
| 73,48212 | 399 |
| 73,49883 | 374 |
| 73,51554 | 464 |
| 73,53224 | 386 |
| 73,54895 | 404 |
| 73,56566 | 386 |
| 73,58237 | 388 |
| 73,59907 | 376 |
| 73,61578 | 401 |
| 73,63249 | 396 |
| 73,6492 | 422 |
| 73,66591 | 401 |
| 73,68261 | 360 |
| 73,69932 | 406 |
| 73,71603 | 402 |
| 73,73274 | 383 |
| 73,74945 | 394 |
| 73,76615 | 396 |
| 73,78286 | 431 |
| 73,79957 | 444 |
| 73,81628 | 447 |
| 73,83299 | 451 |
| 73,84969 | 490 |
| 73,8664 | 495 |
| 73,88311 | 488 |
| 73,89982 | 537 |
| 73,91652 | 509 |
| 73,93323 | 545 |
| 73,94994 | 533 |
| 73,96665 | 555 |
| 73,98336 | 570 |
| 74,00006 | 603 |
| 74,01677 | 574 |
| 74,03348 | 599 |
| 74,05019 | 555 |
| 74,0669 | 611 |
| 74,0836 | 574 |
| 74,10031 | 544 |
| 74,11702 | 558 |
| 74,13373 | 556 |
| 74,15044 | 602 |
| 74,16714 | 626 |
| 74,18385 | 543 |
| 74,20056 | 553 |
| 74,21727 | 574 |
| 74,23397 | 611 |
| 74,25068 | 587 |
| 74,26739 | 587 |
| 74,2841 | 600 |
| 74,30081 | 708 |
| 74,31751 | 794 |
| 74,33422 | 767 |
| 74,35093 | 834 |
| 74,36764 | 1065 |
| 74,38434 | 1187 |
| 74,40105 | 1358 |
| 74,41776 | 1638 |
| 74,43447 | 2125 |
| 74,45118 | 2818 |
| 74,46788 | 3359 |
| 74,48459 | 4008 |
| 74,5013 | 4643 |
| 74,51801 | 4709 |
| 74,53472 | 4339 |
| 74,55142 | 3659 |
| 74,56813 | 2973 |
| 74,58484 | 2630 |
| 74,60155 | 2144 |
| 74,61826 | 2091 |
| 74,63496 | 2062 |
| 74,65167 | 2179 |
| 74,66838 | 2364 |
| 74,68509 | 2585 |
| 74,70179 | 2561 |
| 74,7185 | 2320 |
| 74,73521 | 2062 |
| 74,75192 | 1638 |
| 74,76863 | 1410 |
| 74,78533 | 1154 |
| 74,80204 | 965 |
| 74,81875 | 760 |
| 74,83546 | 764 |
| 74,85216 | 660 |
| 74,86887 | 618 |
| 74,88558 | 620 |
| 74,90229 | 543 |
| 74,919 | 555 |
| 74,9357 | 477 |
| 74,95241 | 456 |
| 74,96912 | 410 |
| 74,98583 | 391 |
| 75,00254 | 444 |
| 75,01924 | 399 |
| 75,03595 | 434 |
| 75,05266 | 405 |
| 75,06937 | 417 |
| 75,08607 | 382 |
| 75,10278 | 396 |
| 75,11949 | 355 |
| 75,1362 | 431 |
| 75,15291 | 349 |
| 75,16961 | 355 |
| 75,18632 | 356 |
| 75,20303 | 365 |
| 75,21974 | 352 |
| 75,23645 | 387 |
| 75,25315 | 337 |
| 75,26986 | 328 |
| 75,28657 | 309 |
| 75,30328 | 319 |
| 75,31999 | 362 |
| 75,33669 | 384 |
| 75,3534 | 340 |
| 75,37011 | 335 |
| 75,38682 | 352 |
| 75,40353 | 344 |
| 75,42023 | 337 |
| 75,43694 | 321 |
| 75,45365 | 354 |
| 75,47036 | 330 |
| 75,48706 | 378 |
| 75,50377 | 337 |
| 75,52048 | 338 |
| 75,53719 | 360 |
| 75,55389 | 376 |
| 75,5706 | 357 |
| 75,58731 | 359 |
| 75,60402 | 353 |
| 75,62073 | 375 |
| 75,63743 | 350 |
| 75,65414 | 415 |
| 75,67085 | 381 |
| 75,68756 | 400 |
| 75,70427 | 381 |
| 75,72097 | 376 |
| 75,73768 | 368 |
| 75,75439 | 370 |
| 75,7711 | 367 |
| 75,78781 | 386 |
| 75,80451 | 369 |
| 75,82122 | 480 |
| 75,83793 | 414 |
| 75,85464 | 405 |
| 75,87135 | 459 |
| 75,88805 | 464 |
| 75,90476 | 457 |
| 75,92147 | 448 |
| 75,93818 | 495 |
| 75,95488 | 447 |
| 75,97159 | 456 |
| 75,9883 | 452 |
| 76,00501 | 415 |
| 76,02172 | 431 |
| 76,03842 | 429 |
| 76,05513 | 402 |
| 76,07184 | 438 |
| 76,08855 | 413 |
| 76,10526 | 371 |
| 76,12196 | 365 |
| 76,13867 | 373 |
| 76,15538 | 399 |
| 76,17209 | 334 |
| 76,18879 | 341 |
| 76,2055 | 354 |
| 76,22221 | 325 |
| 76,23892 | 349 |
| 76,25563 | 342 |
| 76,27233 | 313 |
| 76,28904 | 317 |
| 76,30575 | 281 |
| 76,32246 | 272 |
| 76,33916 | 279 |
| 76,35587 | 307 |
| 76,37258 | 307 |
| 76,38929 | 272 |
| 76,406 | 273 |
| 76,4227 | 291 |
| 76,43941 | 316 |
| 76,45612 | 308 |
| 76,47283 | 260 |
| 76,48954 | 277 |
| 76,50624 | 275 |
| 76,52295 | 319 |
| 76,53966 | 268 |
| 76,55637 | 302 |
| 76,57308 | 291 |
| 76,58978 | 283 |
| 76,60649 | 285 |
| 76,6232 | 270 |
| 76,63991 | 295 |
| 76,65661 | 301 |
| 76,67332 | 303 |
| 76,69003 | 292 |
| 76,70674 | 294 |
| 76,72345 | 293 |
| 76,74015 | 324 |
| 76,75686 | 312 |
| 76,77357 | 299 |
| 76,79028 | 300 |
| 76,80698 | 309 |
| 76,82369 | 344 |
| 76,8404 | 300 |
| 76,85711 | 343 |
| 76,87382 | 300 |
| 76,89052 | 332 |
| 76,90723 | 341 |
| 76,92394 | 335 |
| 76,94065 | 328 |
| 76,95736 | 339 |
| 76,97406 | 281 |
| 76,99077 | 293 |
| 77,00748 | 318 |
| 77,02419 | 294 |
| 77,0409 | 325 |
| 77,0576 | 316 |
| 77,07431 | 302 |
| 77,09102 | 279 |
| 77,10773 | 311 |
| 77,12444 | 300 |
| 77,14114 | 273 |
| 77,15785 | 326 |
| 77,17456 | 285 |
| 77,19127 | 284 |
| 77,20797 | 323 |
| 77,22468 | 275 |
| 77,24139 | 293 |
| 77,2581 | 308 |
| 77,27481 | 303 |
| 77,29151 | 274 |
| 77,30822 | 266 |
| 77,32493 | 290 |
| 77,34164 | 243 |
| 77,35835 | 276 |
| 77,37505 | 299 |
| 77,39176 | 253 |
| 77,40847 | 280 |
| 77,42518 | 264 |
| 77,44188 | 294 |
| 77,45859 | 264 |
| 77,4753 | 272 |
| 77,49201 | 292 |
| 77,50871 | 294 |
| 77,52542 | 277 |
| 77,54213 | 278 |
| 77,55884 | 260 |
| 77,57555 | 254 |
| 77,59225 | 279 |
| 77,60896 | 278 |
| 77,62567 | 283 |
| 77,64238 | 253 |
| 77,65909 | 268 |
| 77,67579 | 317 |
| 77,6925 | 285 |
| 77,70921 | 278 |
| 77,72592 | 271 |
| 77,74263 | 271 |
| 77,75933 | 306 |
| 77,77604 | 283 |
| 77,79275 | 279 |
| 77,80946 | 264 |
| 77,82617 | 276 |
| 77,84287 | 268 |
| 77,85958 | 293 |
| 77,87629 | 299 |
| 77,893 | 280 |
| 77,9097 | 307 |
| 77,92641 | 311 |
| 77,94312 | 308 |
| 77,95983 | 334 |
| 77,97654 | 278 |
| 77,99324 | 291 |
| 78,00995 | 316 |
| 78,02666 | 311 |
| 78,04337 | 305 |
| 78,06007 | 364 |
| 78,07678 | 321 |
| 78,09349 | 325 |
| 78,1102 | 325 |
| 78,12691 | 319 |
| 78,14361 | 312 |
| 78,16032 | 310 |
| 78,17703 | 328 |
| 78,19374 | 322 |
| 78,21045 | 311 |
| 78,22715 | 308 |
| 78,24386 | 313 |
| 78,26057 | 305 |
| 78,27728 | 315 |
| 78,29399 | 292 |
| 78,31069 | 301 |
| 78,3274 | 309 |
| 78,34411 | 277 |
| 78,36082 | 322 |
| 78,37752 | 313 |
| 78,39423 | 315 |
| 78,41094 | 308 |
| 78,42765 | 316 |
| 78,44436 | 330 |
| 78,46106 | 304 |
| 78,47777 | 281 |
| 78,49448 | 343 |
| 78,51119 | 333 |
| 78,5279 | 335 |
| 78,5446 | 301 |
| 78,56131 | 344 |
| 78,57802 | 333 |
| 78,59473 | 286 |
| 78,61143 | 341 |
| 78,62814 | 310 |
| 78,64485 | 338 |
| 78,66156 | 357 |
| 78,67827 | 346 |
| 78,69497 | 344 |
| 78,71168 | 354 |
| 78,72839 | 365 |
| 78,7451 | 384 |
| 78,7618 | 415 |
| 78,77851 | 423 |
| 78,79522 | 441 |
| 78,81193 | 503 |
| 78,82864 | 511 |
| 78,84534 | 595 |
| 78,86205 | 696 |
| 78,87876 | 788 |
| 78,89547 | 907 |
| 78,91218 | 967 |
| 78,92888 | 920 |
| 78,94559 | 796 |
| 78,9623 | 728 |
| 78,97901 | 723 |
| 78,99572 | 609 |
| 79,01242 | 548 |
| 79,02913 | 552 |
| 79,04584 | 536 |
| 79,06255 | 542 |
| 79,07925 | 567 |
| 79,09596 | 589 |
| 79,11267 | 627 |
| 79,12938 | 559 |
| 79,14609 | 574 |
| 79,16279 | 477 |
| 79,1795 | 470 |
| 79,19621 | 412 |
| 79,21292 | 346 |
| 79,22962 | 386 |
| 79,24633 | 355 |
| 79,26304 | 352 |
| 79,27975 | 339 |
| 79,29646 | 312 |
| 79,31316 | 330 |
| 79,32987 | 292 |
| 79,34658 | 319 |
| 79,36329 | 278 |
| 79,38 | 321 |
| 79,3967 | 304 |
| 79,41341 | 294 |
| 79,43012 | 289 |
| 79,44683 | 262 |
| 79,46353 | 297 |
| 79,48024 | 302 |
| 79,49695 | 281 |
| 79,51366 | 279 |
| 79,53037 | 273 |
| 79,54708 | 284 |
| 79,56378 | 308 |
| 79,58049 | 304 |
| 79,5972 | 287 |
| 79,61391 | 301 |
| 79,63061 | 280 |
| 79,64732 | 252 |
| 79,66403 | 280 |
| 79,68074 | 292 |
| 79,69745 | 277 |
| 79,71415 | 283 |
| 79,73086 | 283 |
| 79,74757 | 271 |
| 79,76428 | 279 |
| 79,78099 | 311 |
| 79,79769 | 290 |
| 79,8144 | 276 |
| 79,83111 | 297 |
| 79,84782 | 307 |
| 79,86452 | 285 |
| 79,88123 | 322 |
| 79,89794 | 307 |
| 79,91465 | 287 |
| 79,93135 | 332 |
| 79,94806 | 291 |
| 79,96477 | 310 |
| 79,98148 | 323 |
| 79,99819 | 302 |
| 80,01489 | 284 |
| 80,0316 | 320 |
| 80,04831 | 313 |
| 80,06502 | 273 |
| 80,08173 | 309 |
| 80,09843 | 313 |
| 80,11514 | 325 |
| 80,13185 | 310 |
| 80,14856 | 325 |
| 80,16527 | 293 |
| 80,18197 | 327 |
| 80,19868 | 290 |
| 80,21539 | 297 |
| 80,2321 | 349 |
| 80,24881 | 344 |
| 80,26551 | 331 |
| 80,28222 | 339 |
| 80,29893 | 287 |
| 80,31564 | 317 |
| 80,33234 | 352 |
| 80,34905 | 364 |
| 80,36576 | 349 |
| 80,38247 | 387 |
| 80,39918 | 393 |
| 80,41588 | 396 |
| 80,43259 | 410 |
| 80,4493 | 426 |
| 80,46601 | 428 |
| 80,48271 | 468 |
| 80,49942 | 478 |
| 80,51613 | 450 |
| 80,53284 | 493 |
| 80,54955 | 461 |
| 80,56625 | 464 |
| 80,58296 | 470 |
| 80,59967 | 484 |
| 80,61638 | 578 |
| 80,63309 | 597 |
| 80,64979 | 586 |
| 80,6665 | 637 |
| 80,68321 | 601 |
| 80,69992 | 704 |
| 80,71662 | 709 |
| 80,73333 | 796 |
| 80,75004 | 947 |
| 80,76675 | 1061 |
| 80,78346 | 1229 |
| 80,80016 | 1475 |
| 80,81687 | 1891 |
| 80,83358 | 2271 |
| 80,85029 | 2761 |
| 80,867 | 3238 |
| 80,8837 | 3786 |
| 80,90041 | 3821 |
| 80,91712 | 3625 |
| 80,93383 | 3250 |
| 80,95054 | 2658 |
| 80,96724 | 2122 |
| 80,98395 | 1821 |
| 81,00066 | 1642 |
| 81,01737 | 1617 |
| 81,03407 | 1660 |
| 81,05078 | 1744 |
| 81,06749 | 1857 |
| 81,0842 | 2084 |
| 81,10091 | 2130 |
| 81,11761 | 2105 |
| 81,13432 | 1904 |
| 81,15103 | 1648 |
| 81,16774 | 1326 |
| 81,18444 | 1194 |
| 81,20115 | 924 |
| 81,21786 | 811 |
| 81,23457 | 694 |
| 81,25128 | 643 |
| 81,26798 | 586 |
| 81,28469 | 582 |
| 81,3014 | 544 |
| 81,31811 | 562 |
| 81,33482 | 557 |
| 81,35152 | 523 |
| 81,36823 | 488 |
| 81,38494 | 464 |
| 81,40165 | 452 |
| 81,41836 | 469 |
| 81,43506 | 393 |
| 81,45177 | 454 |
| 81,46848 | 446 |
| 81,48519 | 388 |
| 81,5019 | 436 |
| 81,5186 | 398 |
| 81,53531 | 413 |
| 81,55202 | 396 |
| 81,56873 | 385 |
| 81,58543 | 419 |
| 81,60214 | 425 |
| 81,61885 | 401 |
| 81,63556 | 428 |
| 81,65227 | 395 |
| 81,66897 | 391 |
| 81,68568 | 379 |
| 81,70239 | 374 |
| 81,7191 | 342 |
| 81,7358 | 390 |
| 81,75251 | 350 |
| 81,76922 | 375 |
| 81,78593 | 351 |
| 81,80264 | 317 |
| 81,81934 | 366 |
| 81,83605 | 333 |
| 81,85276 | 379 |
| 81,86947 | 363 |
| 81,88617 | 374 |
| 81,90288 | 352 |
| 81,91959 | 356 |
| 81,9363 | 395 |
| 81,95301 | 373 |
| 81,96971 | 348 |
| 81,98642 | 385 |
| 82,00313 | 350 |
| 82,01984 | 334 |
| 82,03655 | 358 |
| 82,05325 | 371 |
| 82,06996 | 381 |
| 82,08667 | 420 |
| 82,10338 | 432 |
| 82,12009 | 398 |
| 82,13679 | 443 |
| 82,1535 | 435 |
| 82,17021 | 480 |
| 82,18692 | 569 |
| 82,20363 | 629 |
| 82,22033 | 660 |
| 82,23704 | 803 |
| 82,25375 | 987 |
| 82,27046 | 1215 |
| 82,28716 | 1390 |
| 82,30387 | 1703 |
| 82,32058 | 1888 |
| 82,33729 | 2084 |
| 82,354 | 1926 |
| 82,3707 | 1762 |
| 82,38741 | 1605 |
| 82,40412 | 1407 |
| 82,42083 | 1105 |
| 82,43753 | 970 |
| 82,45424 | 995 |
| 82,47095 | 929 |
| 82,48766 | 952 |
| 82,50437 | 1010 |
| 82,52107 | 1028 |
| 82,53778 | 1145 |
| 82,55449 | 1169 |
| 82,5712 | 1126 |
| 82,58791 | 1041 |
| 82,60461 | 889 |
| 82,62132 | 776 |
| 82,63803 | 688 |
| 82,65474 | 619 |
| 82,67145 | 560 |
| 82,68815 | 528 |
| 82,70486 | 506 |
| 82,72157 | 461 |
| 82,73828 | 464 |
| 82,75498 | 432 |
| 82,77169 | 447 |
| 82,7884 | 414 |
| 82,80511 | 400 |
| 82,82182 | 350 |
| 82,83852 | 359 |
| 82,85523 | 412 |
| 82,87194 | 384 |
| 82,88865 | 366 |
| 82,90536 | 395 |
| 82,92206 | 372 |
| 82,93877 | 394 |
| 82,95548 | 444 |
| 82,97219 | 405 |
| 82,98889 | 405 |
| 83,0056 | 367 |
| 83,02231 | 372 |
| 83,03902 | 380 |
| 83,05573 | 339 |
| 83,07243 | 367 |
| 83,08914 | 375 |
| 83,10585 | 352 |
| 83,12256 | 358 |
| 83,13926 | 346 |
| 83,15597 | 354 |
| 83,17268 | 309 |
| 83,18939 | 350 |
| 83,2061 | 335 |
| 83,2228 | 319 |
| 83,23951 | 348 |
| 83,25622 | 342 |
| 83,27293 | 339 |
| 83,28964 | 332 |
| 83,30634 | 307 |
| 83,32305 | 311 |
| 83,33976 | 301 |
| 83,35647 | 286 |
| 83,37318 | 281 |
| 83,38988 | 319 |
| 83,40659 | 292 |
| 83,4233 | 303 |
| 83,44001 | 322 |
| 83,45671 | 262 |
| 83,47342 | 309 |
| 83,49013 | 305 |
| 83,50684 | 321 |
| 83,52355 | 287 |
| 83,54025 | 280 |
| 83,55696 | 269 |
| 83,57367 | 308 |
| 83,59038 | 320 |
| 83,60708 | 293 |
| 83,62379 | 275 |
| 83,6405 | 252 |
| 83,65721 | 239 |
| 83,67392 | 258 |
| 83,69062 | 269 |
| 83,70733 | 264 |
| 83,72404 | 280 |
| 83,74075 | 266 |
| 83,75746 | 270 |
| 83,77416 | 260 |
| 83,79087 | 275 |
| 83,80758 | 261 |
| 83,82429 | 273 |
| 83,841 | 247 |
| 83,8577 | 226 |
| 83,87441 | 249 |
| 83,89112 | 257 |
| 83,90783 | 222 |
| 83,92454 | 262 |
| 83,94124 | 257 |
| 83,95795 | 286 |
| 83,97466 | 275 |
| 83,99137 | 228 |
| 84,00807 | 249 |
| 84,02478 | 256 |
| 84,04149 | 223 |
| 84,0582 | 244 |
| 84,07491 | 271 |
| 84,09161 | 241 |
| 84,10832 | 210 |
| 84,12503 | 247 |
| 84,14174 | 237 |
| 84,15845 | 262 |
| 84,17515 | 246 |
| 84,19186 | 201 |
| 84,20857 | 231 |
| 84,22528 | 252 |
| 84,24198 | 220 |
| 84,25869 | 264 |
| 84,2754 | 248 |
| 84,29211 | 238 |
| 84,30881 | 259 |
| 84,32552 | 211 |
| 84,34223 | 213 |
| 84,35894 | 226 |
| 84,37565 | 211 |
| 84,39235 | 247 |
| 84,40906 | 266 |
| 84,42577 | 245 |
| 84,44248 | 253 |
| 84,45919 | 213 |
| 84,47589 | 224 |
| 84,4926 | 266 |
| 84,50931 | 209 |
| 84,52602 | 210 |
| 84,54273 | 213 |
| 84,55943 | 252 |
| 84,57614 | 258 |
| 84,59285 | 238 |
| 84,60956 | 231 |
| 84,62627 | 262 |
| 84,64297 | 213 |
| 84,65968 | 221 |
| 84,67639 | 247 |
| 84,6931 | 279 |
| 84,7098 | 240 |
| 84,72651 | 275 |
| 84,74322 | 240 |
| 84,75993 | 252 |
| 84,77664 | 254 |
| 84,79334 | 253 |
| 84,81005 | 255 |
| 84,82676 | 256 |
| 84,84347 | 249 |
| 84,86017 | 250 |
| 84,87688 | 252 |
| 84,89359 | 288 |
| 84,9103 | 268 |
| 84,92701 | 257 |
| 84,94371 | 270 |
| 84,96042 | 278 |